3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ

И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1. Литейные цеха. В состав литейного цеха машиностроительного завода входят плавильные агрегаты, шихтовый двор, участки приготовления формовочных и стержневых смесей, разлива металла и очистки литья.

В качестве плавильных агрегатов используются в основном вагранки открытого и закрытого типа, дуговые и индукционные печи. Расчет выброса загрязняющего вещества производится по формуле:

(3.1)

где q – удельное выделение вещества на единицу продукции (кг/г); D – расчетная производительность агрегата (т/ч); в – поправочный коэффициент для учета условий плавки; з – эффективность средств по снижению выбросов в долях единицы.

Значения удельного выделения загрязняющих веществ при плавке чугуна в открытых чугунолитейных вагранках производительностью до 25 т/с приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

Удельное выделение загрязняющих веществ (кг/т) при плавке чугуна

| Производи-тельность вагранки, т/ч | Пыль | Оксид углерода | Сернистый ангидрид | Углеводороды | Оксиды азота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 7 10 15 20 25 | 20 20 20 20 19 19 17 18 18 | 200 200 200 185 200 180 180 190 200 | 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,5 1,4 | 2,60 2,40 2,30 2,20 2,40 2,20 2,10 2,30 2,40 | 0,014 0,014 0,012 0,013 0,014 0,014 0,012 0,014 0,014 |

Закрытые чугунолитейные вагранки производительностью 5 – 10 т/ч при плавке чугуна выделяют в среднем на тонну выплавляемого металла: пыли – 11,5 кг, оксида углерода – 193 кг, сернистого ангидрида – 0,4 кг, углеводородов – 0,7 кг.

Кроме того, при выпуске 1 т чугуна из вагранок в ковши в атмосферу цеха выделяется около 125 – 130 г оксида углерода и 18 – 22 г. графитной пыли, углеродных через фонарные проемы или через систему общеобменной вентиляции. При разливе чугуна в формы в атмосферу цеха выделяется оксид углерода. Его количество q зависит от массы отливок m следующим образом:

m, кг     .   .   .   .           8 – 30          31 – 50         51 – 100         101 – 200

q, кг/т   .   .   .   .             1,2                1,10               1,05                1,00

m, кг     .   .   .   .        201 – 300     301 – 500     501 – 1000     1001 – 2000

q, кг/т   .   .   .   .            0,90               0,80               0,75                0,70

Это выделение загрязняющих веществ необходимо учитывать как неорганизованные выбросы.

Емкость электродуговых печей, предназначенных для плавки стали и чугуна, на машиностроительных предприятиях не превышает 100 т. Выделение ими загрязняющих веществ в ходе технологического процесса зависит от марок выплавляемых сплавов, продувки кислородом и ряда других факторов, причем состав и количество выделяющихся компонентов изменяется в течение плавки. В табл. 3.2. приведены усредненные показатели выделения вредных веществ на единицу продукции, а в табл. 3.3. – значения коэффициента в.

Таблица 3.2.

Удельное выделение загрязняющих веществ (q) из электродуговых печей.

| Емкость печи, т | Выплавка стали |  |  |  | Выплавка чугуна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | произво-дительность печи, т/ч | q кг/т |  |  | производи-тельность печи, т/ч | q кг/т |  |  |
|  |  | пыль | оксид углерода | оксиды азота |  | пыль | оксид углерода | оксиды азота |
| 0,5 1,5 3,0 5,0 6,0 10,0 12,0 20,0 25,0 40,0 50,0 100,0 | 0,33 0,94 1,56 2,0 2,7 3,0 4,2 5,9 6,2 10,6 11,4 21,0 | 9,9 9,8 9,5 9,4 9,2 8,8 8,7 8,1 7,6 7,0 6,9 6,6 | 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 | 0,27 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,29 | - - 1,65 2,5 2,8 4,5 5,1 7,0 8,0 12,0 14,0 23,0 | - - 9,5 9,4 9,2 8,8 8,7 8,1 7,6 7,0 6,9 6,6 | - - 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 | - - 0,26 0,26 0,27 0,27 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,29 |

Таблица 3.3.

Значения коэффициента в.

| Условия плавки | Для стали | Для чугуна |
| --- | --- | --- |
| Кислый процесс Основной процесс Применение кислорода Плавка легированной стали Предварительный нагрев шихты до 400оС | 1,00 0,80 1,15 0,85 - | 1,00 0,67 1,10 - 1,22 |

Кроме веществ, указанных в табл. 3.3. в выбросах присутствуют оксиды серы – 1,6 г/т, цианиды – 28,4 г/т, фториды – 0,56 г/т. При плавке нержавеющих, жаропрочных и кислотоупорных сталей удельное выделение пыли в отходящих газах (см. табл.3.2.) следует увеличить в 1,4 – 1,5 раза, при продувке кислородом – принимать ориентировочно 0,5 кг на 1 м3 кислорода.

Для индукционных тигельных печей промышленной части тока, тигельных и канальных для плавки чугуна и тигельных печей повышенной частоты тока для плавки стали средний удельный показатель выделения пыли составляет 0,75 – 1,5 кг/т металла, масса газообразных загрязняющих веществ незначительна.

При работе плавильных агрегатов, кроме организованных, нужно учитывать неорганизованные выделения за счет неплотностей технологического оборудования и при выполнении некоторых операций производственного процесса (например, при выпуске расплавленного металла в изложницы и ковши и др.). Они составляют в среднем 40 % массы веществ, выделяемых плавильными агрегатами. Поэтому для оценки количества организованных и неорганизованных выбросов в формулу (3.1.) следует ввести коэффициент 1.4.

Плавка цветных металлов и сплавов на их основе на машиностроительных заводах осуществляется в основном в индукционных тигельных и канальных печах, печах сопротивления и электродуговых, производительность которых находится в пределах 0,15 – 2,0 т/ч. В газовых выделениях содержатся возгоны металла и его оксидов, оксиды серы и азота, фтористый водород, аммиак, ионы хлора, графитовая пыль, фтористый кальций, хлористый барий и другие соединения. Количество состав этих выделений еще недостаточно изучен.

В табл. 3.4. приведены ориентировочно удельные показатели для пыли, оксидов азота, серы и углерода и для прочих веществ (суммарно). В табл. 3.5. приведены ориентировочные показатели выделения загрязняющих веществ при литье алюминия за 1 ч.

Таблица 3.4.

Удельное выделение загрязняющих веществ (кг/т)

при литье цветных металлов и сплавов.

| Плавильное оборудование | Пыль | Оксиды азота | Сернистый ангидрид | Оксид углерода | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индукционные печи Электродуговые печи Печи сопротивления Газомазутные плавильные печи (плавка алюминия) | 1,2 1,8 1,5 2,8 | 0,7 1,2 0,5 0,6 | 0,4 0,8 0,7 0,6 | 0,9 1,1 0,5 1,4 | 0,2 0,3 0,3 0,18 |

Таблица 3.5.

Выделение загрязняющих веществ (кг/ч) при литье алюминия.

| Технологическое оборудование | Пыль | Оксид углерода | Углево-дороды | Хлор | Фтористый водород | Сернистый ангидрид | Оксиды азота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индукционные печи плавки алюминия типа ИСТ-0,4 Посты заливки металла в формы Установка литья под давлением Камера охлаждения Станки отделения огнеупорных оболочек Раздаточная печь | 0,18 0,9 - - 0,7 0,055 | 0,048 0,111 0,064 - - 0,005 | - 0,095 0,198 0,025 - - | 0,058 - - - - 0,008 | 2,45 - - - - 0,44 | - - - - - - | 0,021 - - - - 0,019 |

Таблица 3.6.

Удельное выделение пыли (кг/т) при обработке материалов

на различных участках литейного производства

| Вид работ | Песок | Бентонит, цемент | Известник | Кокс литейный | Уголь каменный | Глина формовоная сухая | Опилки, торфяная крошка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выгрузка из вагонов и самосвалов грейферными механизмами в приемные ямы Загрузка в приемные бункеры и закрома хранилища через аспирируемые точки Перемещение материала: а) одноковшовым экскаватором производительностью до 90 м3/ч. б) мостовыми кранами с грейферными механизмами и канатно-скреперными установками производительностью до 17 м3/ч. | 0,10 - 0,05 0,15 | 0,25 0,31 0,09 0,28 | 0,23 0,75 0,15 0,45 | 0,28 0,70 0,05 0,15 | 0,14 0,40 0,03 0,07 | 0,08 0,22 0,04 0,12 | 0,33 0,85 0,05 0,13 |

Таблица 3.7

Удельное выделение пыли при складировании и транспортировке

сыпучего материала (кг/т).

| Вид работ | Материал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кусковой (средний диаметр > 8 мм) | порошкообразный (средний диметр < 8 мм) | горелая земля |
| Загрузка сыпучего материала в желоба при перегрузках и транспортировке Разгрузка сыпучего материала на желоба при перегрузках и транспортировке Пересыпка на транспортеры Пересыпка из комбинированных укрытий ленточных конвейеров, транспортеров, элеваторов при транспортировке Пересыпка из комбинированных укрытий в галереях ленточных конвейеров при транспортировке. Местный отсос от питателей и дозаторов. | 1,41 1,13 0,70 0,40 0,53 0,50 | 4,20 2,73 1,53 1,03 1,17 1,06 | - - 0,50 0,30 0,43 0,30 |

В табл. 3.6. и 3.7. приведены данные о сведении пыли при обработке сыпучих материалов на различных участках литейного производства, а также в процессе их складирования и транспортировки (при скорости ветра 2 – 5 м/с).

В процессе приготовления формовочных смесей при применении наиболее распространенного на машиностроительных заводах оборудования удельные выделения пыли (q кг/т) составляют:

при сушке в барабанном сушиле ( горизонтальном)

песка                                                                                                                             0,5

глины                                                                                                                            2,5

из установки сушки песка

в потоке горячих газов                                                                                                2,1

в кипящем слое                                                                                                            1,3

вертикальной                                                                                                               1,0

при дроблении и помоле шихтовых материалов

в дробилках

шнековых производительностью до 20 т/ч                                                           6,0

конусных производительностью до 50 т/ч                                                            5,0

молотковых производительностью до 5 т/ч                                                          4,5

в шаровых мельницах производительностью до 1 т/ч                                            7,0

в молотковых мельницах производительностью до 2 т/ч                                       7,0

при смешении формовочных материалов

из сит

вибрационных                                                                                                          4,0

плоских маханических                                                                                            7,0

барабанных (полигональных и цилиндрических)                                                3,0

из смесителей периодического действия

с вертикально вращающимися катками производительностью до 50 т/ч         1,0

с горизонтально вращающимися катками производительностью до 60 т/ч      1,2

из смесителей тарельчатых производительностью до 20 т/ч                                 0,6

из смесителей непрерывного действия с вертикально вращающимися                1,3

катками производительностью до 60 т/ч.

При просеивании горячих материалов с температурой 50 оС соответствующие удельные выделения из сит увеличивается на 25 – 30 %.

При изготовлении песчано-глинистых формовочных и стержневых смесей с применением оборудования, рассмотренного выше, используются указанные значения q (кг/т). Дополнительное выделение загрязняющих веществ при сушке стержней и форм в случае применения жидкого или твердого топлива определяется в соответствии с рекомендациями раздела 2, а выход ароматических углеводородов принимается равными 40 – 50 г/т.

При использовании формовочных смесей холодного твердения, содержащих фенолформальдегидную смолу, выделяются оксид углерода, бензол, фенол, формальдегид, метанол; из карбамидной смолы УКС-Л выделяются оксид углерода, формальдегид, метан, цианиды, аммиак и др. В табл. 3.8. приведены данные о выделении отдельных загрязняющих веществ при работе с наиболее распространенными смолами. В табл. 3.9. приведены данные о выделении загрязняющих веществ из холоднотвердеющих формовочных и стрежневых смесей и синтетических смол для различных процессов.

Таблица 3.8.

Выделение загрязняющих веществ (кг/ч) при сушке форм и стержней

| Тип оборудования | Оксид углерода | Оксиды азота | Сернистый ангидрид | Фтористый водород | Формальде-гид | Метан | Акролеин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальные конвейерные сушила Конвейерные сушила ЗИЛ Вертикальные сушила Камерные сушила | 0,511 0,400 0,119 0,055-0,070 | 0,253 0,013 0,032 0,0012 | 0,140 - 0,097 0,102 | - 0,017 0,016 - | 0,080 - - - | 0,031 - - 0,033 | 0,085 - - - |

Извлечение отливок из песчано-глинистых форм и освобождение их от отработанных формовочных смесей производится с помощью выбирающего оборудования и сопровождается выделениями пыли, горелой земли и окалины в количестве до 30 кг/т отлитого металла.

В табл. 3.10 приведены средние значения выделения загрязняющих веществ при выбивке форм и стержней. В табл. 3.11. даются удельные выделения пыли при работе основных типов оборудования для разных способов очистки изделий. В табл. 3.12. приводятся сведения о составе и количестве выделяющихся веществ при литье по выплавляемым моделям.

Таблица 3.9.

Выделение загрязняющих веществ из холоднотвердеющих формовочных и стержневых смесей в синтетических смол

| Марка и тип смолы | Процесс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заполнения ящиков, мг/(кг. ч) |  |  |  |  | отверждения смесей, мг/(дм3 ч) |  |  |  |  | охлаждения залитых форм, г/(дм3 ч) |  |  |  |  |  |  |
|  | Формаль-дегид | фенол | метанол | фурфурол | ацетон | Формаль-дегид | фенол | метанол | фурфурол | ацетон | Формаль-дегид | фенол | метанол | аммиак | оксид углерода | бензол | цианиды |
|  |  |  |  | Фенолформальдегидные смолы |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 3,29 | 0,21 |  | 8,75 | 2,62 |  |
| ОФ-1 ОФ-1а СФ-3042 | 8,70 8,08 10,78 | 4,63 3,25 5,72 | 28,30 26,30 35,0 |  | 894,5 831,0 1112,0 | 1,39 1,29 1,73 | 0,74 0,52 0,92 | 5,42 4,20 5,61 |  | 142,90 132,80 177,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фенолфурфурановая смола |  |  |  |  |  |  | нет сведений |  |  |  |  |  |  |
| ФФ-1Ф | 8,53 | 7,61 | 75,26 | 6,66 |  | 0,75 | 0,67 | 6,61 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мочевинофурановые смолы |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,26 | 5,86 | 18,49 |  | 1,19 |
| БС-40 УКС-Ф УКС-Л | 34,0 34,20 9,11 |  | 610,50 614,40 161,20 | 46,41 46,41 6,66 |  | 3,05 3,02 0,80 |  | 547,0 541,0 142,0 | 2,29 2,29 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.10.

Удельное выделение загрязняющих веществ (кг/т) при выбивке форм и стержней1.

| Оборудование | Пыль | Оксид углерода | Сернистый ангидрид | Оксиды азота | Аммиак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвесные вибраторы при высоте опоки над решеткой не более 1 м. Решетки выбивные эксцент-риковые грузоподъемностью до 2,5 т/ч Решетки выбивные инерционные грузоподъемностью до 10 т/ч до 20 т/ч Решетки выбивные инерцисионно-ударные грузоподъемностью до 30 т/ч | 9,7 4,8 7,9 10,2 22,3 | 1,2 1,0 1,1 1,2 1,2 | 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 | 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 | 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6 |

1 При температуре выбиваемых отливок выше 200 оС выделение пыли и других компонентов увеличивается на 10 – 15 %. Ввиду отсутствия значений удельного выделения загрязняющих веществ в процессах очистки литья цветных металлов их можно принимать по данным таблицы 3.11.

Таблица 3.11.

Удельное выделение пыли (кг/т) при очистки литья черных металлов.

| Способ очистки, оборудование | Чугун | Сталь |
| --- | --- | --- |
| 1. Пескоструйная очистка в камерах объемом: до 1 м3 до 8 м3 до 80 м3 2. Дробеметная очистка Барабаны очистные дробеметные для отливок массой: до 25 кг до 80 кг до 4000 кг Камеры очистные дробеметные объемом: до 2 м3 до 10 м3 до 80 м3 Смолы очистные дробеметные для отливок массой: до 150 кг до 300 кг до 600 кг Машины полуавтоматические дробеметные периодического и непрерывного действия для отливок массой: до 25 кг до 400 кг Камеры очистные дробеметные непрерывного действия с вращающимися подвесками для мелкого и среднего литья для крупного литья 3. Дробеструйная очистка Камеры очистные дробеструйные, обслуживаемые рабочими снаружи, диаметр сопла 6 – 8 см. тупиковые проходные Камеры очистные дробеструйные, обслуживаемые рабочими, находящимися внутри камеры, диаметр сопла 10 – 12 мм. тупиковые проходные Камеры очистные дробеструйные двухзаходные с вращающимися подвесками для мелкого и среднего литья для крупного литья 4. Галтовка Барабаны очистные галтовочные для отливок массой до 10 кг до 40 кг до 100 кг | 7,2 10,0 30,0 9,3 12,8 20,1 11,1 13,2 24,0 23,3 25,0 29,1 6,9 12,8 | - - - 14,0 19,3 530,3 - 19,8 36,1 34,7 37,5 43,6 10,3 19,3 |
|  | 6,0 2,8 8,0 12,4 18,5 25,5 8,7 26,1 3,0 7,5 24,0 | 9,1 4,2 12,1 19,3 27,9 38,4 13,0 39,3 4,5 11,3 36,1 |  |

Таблица 3.12.

Выделение загрязняющих веществ при литье на участке изготовления модельных блоков и керамических оболочек.

| Тип оборудования | Вещество | Количество, г/ч |
| --- | --- | --- |
| Баки расплавления компонентов модельной массы Столы опайки зумпфа Автомат обмазки и обсыпки модельных блоков Ванна окунания автомата Ванна с кипящим слоем песка Агрегат приготовления огнеупорного покрытия, модель 662 Весы-дозаторы Установка приготовления огнеупорного покрытия, модель 661 Агрегат приготовления огнеупорного покрытия, модель 662А Автомат для нанесения огнеупорного покрытия Установка воздушно-аммиачной сушки Ванна для выплавки модельного состава, модель 672 Установка для выплавки модельного состава Полуавтомат отделения керамики и отливок, модель 639 Установка для отделения керамики Установка выщелачивания керамики, модель 695 Полуавтомат обработки готовых изделий | Пары парафина (угле-водороды) То же Пыль кварца Ацетон (пары) Пыль кварца Пыль маршалита, кварца Пыль маршалита Ацетон (пары) Пыль маршалита Ацетон (пары) Пыль маршалита Ацетон (пары) Пыль кварцевого песка Аммиак (пары) Пары углеводородов То же Пыль кварца и керамики То же Аэрозоли щелочи Абразивная пыль | 116 144 1680 2301 3750 300 3240 84 6120 252 3600 216 3600 2301 292 75 6000 3600 21,3 166 |

3.2. Термические цеха. К основному оборудованию термических цехов относятся нагревательные печи, работающие на газе и мазуте, электротермические печи и ванны. Количественные характеристики выделения веществ в отдельных процессах приведены в табл. 3.13.

3.3. Участки механической обработки материалов. Валовое выделение загрязняющих веществ определяется исходя из нормо-часов работы станочного парка. В табл. 3.14 – 3.17 приведены удельные показатели выделения веществ в единицу времени на единицу основного технологического оборудования механической обработки материалов.

Таблица 3.13

Выделение загрязняющих веществ в термических цехах

| Тип оборудования, технологический процесс | Вещество | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Нагревательные устройст-ва, сжигание природного газа 2. Печи с эндогазом с аммиаком с природным газом 3. Соляные ванны нагрев под закалку в расплавах хлористого бария, натрия и калия охлаждение и отпуск стальных деталей в смесях из углекислого натрия, хлористого натрия и углекислого калия 4. Цманирование низкотемпературное высокотепемпературное 5.Масляные ванны и баки закалка отпуск 6. Очистные дробеметные установки периодического и непрерывного действия 7. Установки для нанесения антицементационных покрытий | Оксид углерода Оксиды азота Оксид углерода Оксиды азота Аммиак Оксид углерода Оксиды азота Аэрозоли Хлористый водород Аэрозоли Аэрозоли Цианистый водород Аэрозоли Цианистый водород Аэрозоли и пары масла Пыль металлическая, окалина Пары бензола и толуола | 12,90 г/м3 газа 2,15 г/м3 газа 11,80 г/м3 газа 1,97 г/м3 газа 100,0 г/м3 аммиака 12,90 г/м3 газа 2,15 г/м3 газа 0,35 г/кг металла 0,12 г/кг металла 0,25 г/кг металла 0,25 г/кг деталей 0,30 г/кг деталей 0,36 г/кг деталей 0,30 г/кг деталей 0,10 г/кг деталей 0,08 г/кг деталей 1,50 г/кг деталей 2,0 г/кг деталей |

3.4. Цеха и участки сварки и резки металлов. Удельные показатели выделения загрязняющих веществ, образующихся в процессе сварки и наплавки, с учетом применяемых сварочных материалов приведены в табл. 3.18 и 3.19. Удельные показатели выделения веществ при резке металлов даны в табл. 3.20. Приведенные в таблицах данные носят ориентировочный характер как вследствие усреднения экспериментальных и расчетных значений удельных выбросов, так и в силу многообразия технологических режимов работы оборудования.

Таблица 3.14.

Удельное выделение пыли (кг/ч) основным технологическим оборудованием при механической обработке металлов

| Оборудование | Определяющая характеристика оборудования | Вещество | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Круглошлифовальные станки Плоскошлифовальные станки Бесцентрошлифовальные станки Зубошлифовальные станки Внутришлифовальные станки Заточные станки Полировальные станки с войлочными кругами Отрезные станки Кравецальные станки | Диаметр шлифовального круга, мм 150 300 350 400 600 750 900 Диаметр шлифоваль-ного круга, мм 175 250 350 400 450 500 Диаметр шлифоваль-ного круга, мм 30 – 100 395 – 500 480 – 600 500 Диаметр шлифоваль-ного круга, мм 75 – 100 120 160 – 165 400 Диаметр шлифоваль-ного круга, мм 5 – 20 10 – 50 17 – 80 40 – 150 125 – 200 Диаметр абразивно-го круга, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Диаметр круга, мм 100 200 300 400 500 600 - - | Абразивная и металлическая пыль То же То же То же То же То же Войлочная абразивная пыль Металлическая пыль То же | 0,117 0,155 0,170 0,180 0,235 0,270 0,310 0,130 0,150 0,181 0,198 0,212 0,225 0,047 0,080 0,100 0,080 0,039 0,044 0,048 0,065 0,030 0,045 0,058 0,087 0,108 0,040 0,062 0,085 0,110 0,135 0,160 0,182 0,205 0,230 0,255 0,060 0,080 0,120 0,160 0,200 0,260 0,730 0,350 |

Таблица 3.15

Удельное выделение (г/ч) аэрозолей масла и эмульсола

при механической обработке металлов

| Оборудование | Мощность оборудования, кВт | Аэрозоли масла при охлаждении маслом | Аэрозоли эмульсола при охлаждении эмульсией или содовым раствором |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарные станки малых и средних размеров Токарные станки крупных размеров Токарно-револьверные станки Токарно-карусельные станки Одношпиндельные токарно-револьверные автоматы Многошпиндельные токарные полуавтоматы Многорезцовые токарные полуавтоматы Многошпиндельные токарные прутковые автоматы Вертикально-сверлильные станки Горизонтальные расточные станки Координатно- и алмазорасточные станки Продольно-фрезерные станки Карусельно-фрезерные станки Радиально-сверлильные станки Барабанно-фрезерные станки Поперечно-строгальные станки Продольно-строгальные станки Протяжные станки Резьбонакатные станки Зубофрезерные станки Зуборезные и зубодолбежные станки Фрезерные станки горизонта-льные, вертикальные и универсальные Внутришлифовальные станки Круглошлифовальные станки Плоскошлифовальные станки Бесцетрошлифовальные станки Зубошлифовальные станки Резьбо- и шлицешлифоваль-ные станки | 0,65 – 14 10 – 200 2,8 – 14 20 – 150 2,8 – 4,5 14 – 28 4,5 – 40 10 – 28 1 – 10 4,5 – 59 0,7 – 4,5 7 – 40 14 1,7 – 14 10 – 20 0,5 – 10 40 – 180 10 – 55 0,6 – 14 0,6 – 20 0,6 – 7 2,8 – 14 2,0 – 4,5 0,7 – 10 7,0 – 29 1,7 – 28 4,5 – 20 3,1 – 10 2,8 – 4,2 | 0,13 – 2,80 2,0 – 40,0 0,56 – 2,80 4,0 – 30,0 0,56 – 0,90 2,80 – 5,60 0,9 – 8,0 2,0 – 5,6 0,2 – 2,0 0,9 – 11,8 0,14 – 0,90 1,4 – 8,0 2,80 0,34 – 2,80 2,0 – 4,0 0,1 – 2,0 8,0 – 36,0 2,0 – 11,0 0,12 – 2,80 0,12 – 4,00 0,12 – 1,40 0,56 – 2,80 60 – 135 21 – 300 210 – 870 51 – 840 135 – 600 93 – 300 84 – 126 | 0,004 – 0,088 0,063 – 1,260 0,017 – 0,088 0,126 – 0,945 0,017 – 0,028 0,088 – 0,176 0,028 – 0,252 0,063 – 0,176 0,06 – 0,063 0,028 – 0,372 0,004 – 0,028 0,040 – 0,252 0,088 0,011 – 0,088 0,63 – 0,126 0,003 – 0,063 0,252 – 1,134 0,063 – 0,346 0,004 – 0,088 0,004 – 0,126 0,004 – 0,040 0,017 – 0,088 0,330 – 0,742 0,115 – 1,650 1,155 – 4,785 0,28 – 4,62 0,742 – 3,300 0,511 – 1,650 0,462 – 0,693 |

П р и м е ч а н и я: 1 При работе оборудования для приготовления эмульсией, имеющего открытия стоки, емкости с мешалками и т.п., выделяется 1,4 кг аэрозолей эмульсола в час на 1 т приготовляемой эмульсии. 2. Меньшие значения выделения веществ соответствуют меньшим мощностям.

Таблица 3.16.

Удельное выделение пыли (кг/ч) при механической обработке чугуна, некоторых видов цветных металлов и неметаллических материалов.

| Вид обработки, оборудование | Вещество | Количество |
| --- | --- | --- |
| Обработка чугуна резанием: токарные станки фрезерные станки сверлильные станки расточные станки Обработка резанием бронзы и других хрупких цветных металлов: токарные станки фрезерные станки сверлильные станки расточные станки Обработка резанием текстолита: токарные станки фрезерные станки зубофрезерные станки Раскрой пакетов стеклоткани (толщиной до 50 мм) на ленточном станке Обработка резанием карболита: токарные и расточные станки фрезерные станки сверлильные станки Обработка изделий из пресспорошков: таблетирование на машинах ротационного типа механическая обработка изделия на сверлильных станках на фрезерных станках Резание органического стекла дисковыми пилами Мельницы помола отходов полистирола Изготовление деталей литьевыми машинами Грануляторные машины Смесительные барабаны Смесительные машины Дробилки Зачистные станки | Пыль “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ Пыль пресспо-рошка То же “ Пыль “ Пары стирола Пыль Пары стирола Пыль “ “ Пары стирола Пыль | 0,030 0,020 0,004 0,010 0,010 0,007 0,0014 0,0024 0,070 0,110 0,030 0,020 0,060 0,230 0,043 0,30 0,010 0,004 0,870 0,560 0,050 1,060 0,030 0,060 2,440 4,100 0,015 0,482 |

Таблица 3.17.

Пылеобразование при механической обработке древесины

| Станки | Минимальный объем отсасываемого воздуха (расчетный), тыс. м3/ч | Среднее количество отходов, кг/ч | Среднее содержание пыли |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | доля, % | количество, кг/ч |
| Круглопильные Ц6-2 ЦТЭФ ЦМЭ-2, ЦКБ-4 ЦПА-40 Ц2К12 ЦА-2А ЦДК-4 ЦА-2 ЦМР-1 УП Строгальные СФ-3, СФ-4 СФ-6 СФА-4 СФА-6 СР-3 СК-15, С16-4, С16-5 С2Р8 С2Р12 Фрезерные ФЛ, ФЛА, ФСШ-1 Ф-4, Ф-6 Ф-5 ФА-4 Ф1К ФС-1 ФВК-2 СР-6 СР-12 СР-18 СК-15, С16-4, С16-5 СП-30, С-26 Шипорезные ШО-10 (пила) шипорезные фрезы проушечные фрезы ШО-6 (пила) шипорезные головки проушечный диск ШД-10 (пила) ШЛХ-3 Ленточнопильные ЛС-80 ЛД-140 Сверлильные и долбежные СВПА СВА-2 ДЦА-2 СВА-2М СВП-2 СГВП-1 Шлифовальные ШлПС-5П ШлПС-7 ШлНСВ ШлДБ ШлНС ШлСЛ Шл2Д Шл3ц-3 Шл3ЦВ-3 | 0,84 2,52 0,86 0,84 - 1,50 - - 1,90 1,50 - - - - - 2,50 3,10 0,90 1,35 1,50 - - 1,35 0,40 - - - - - 0,72 1,51 0,83 0,72 1,22 0,79 0,72 1,98 1,15 2,50 0,15 0,15 0,15 1,0 3,0 3,0 2,4 - - - - - - | Пыль, опилки 29,7 46,3 44,0 44,0 35,0 61,0 78,0 110,0 170,0 Стружка, пыль 33,0 73,0 97,0 190,0 97,0 310,0 445,0 490,0 Стружка, пыль 24,0 26,1 26,1 44,0 22,0 47,5 27,0 245,0 335,0 500,0 310 600 Опилки, стружка, пыль 4,6 73,0 24,0 3,7 54,0 15,3 9,2 62,3 Опилки, пыль 29,0 245,0 Стружка, пыль 22,0 14,0 27,0 25,9 25,9 23,2 Пыль 2,8 5,6 1,2 3,2 2,8 1,8 4,0 27,0 48 | 36 34 36 35 34 35 36 36 36 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 16 16 16 16 16 16 16 16 34 34 18 18 18 - - - 100 100 100 95 95 95 95 95 95 | 10,7 15,7 15,8 15,3 11,8 21,5 28,1 39,7 61,2 8,2 18,2 24,2 47,6 24,2 77,7 112,0 122,5 4,8 5,2 5,2 8,8 4,4 9,5 5,4 61,2 83,7 125,0 77,5 150,0 0,7 11,6 3,8 0,6 8,6 2,4 1,4 10,0 9,8 83,5 1,5 2,5 4,8 1,6 1,6 1,5 2,8 5,6 1,2 3,1 2,7 1,7 3,8 26,5 45,6 |

П р и м е ч а н и е. При составлении таблицы использована «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ по удельным величинам» (Пермь, 1984), согласованная с Госкомгидрометом, и данные Гипроавтопрома.

Таблица 3.18.

Удельное выделение загрязняющих веществ при сварке и наплавке металлов (г/кг расходуемых сварочных или наплавочных материалов)

| Электрод (сварочный или наплавочный материал и его марка) | Сварочный аэрозоль |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марганец, и его оксиды |  | оксиды хрома | соединения кремния |  | прочие |  |  |  |  |  |  | фтористый водород |  |  | оксиды азота |  | оксиды углерода |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наименование |  |  |  | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/45 УОНИ-13/55 УОНИ-13/65 УОНИ-13/80 УОНИ-13-85 ЭА-606/11 ЭА-395/9 ЭА-981/15 АНО-1 АНО-3 АНО-4 АНО-5 АНО-6 АНО-7 АНО-9 АНО-11 АНО-15 ОМА-2 КНЗ-32 ОЗС-3 ОЗС-4 ОЗС-6 Э48-М/18 ВИ-10-6 ВИ-ИМ-1 ЭА-400/10у ЭА-903/12 ЭА-48/22 ЭА/686/11 ЖД-3 УКС-42 РДЗБ-2 ОММ-5 МЗЗ-04 МЗЗ-Ш ЦМ-6 ЦМ-7 ЦМ-8 ЦМ-9 ЦМ-УПУ МР-1 РБУ-4 ЭРС-3 ОЗЛ ОЗЛ-6 ОЗЛ-7 ОЗЛ-14 ОЗЛ-9А ОЗЛ-20 ЦТ-15 ЦТ-28 ЦТ-36 ЦЛ-17 СМ-5 ЦН-6Л НИАТ-1 НИАТ-3Н НЖ-13 БСЦ-4 ВСЦ-4а МР-3 МР-4 К-5А СК-2-50 ЧМКТ-10 ВСН-6 | 14,0 18,6 7,5 11,2 13,0 11,0 17,0 9,5 7,1 17,0 6,0 14,4 16,3 12,4 16,0 22,4 19,5 9,2 11,4 15,3 10,9 13,8 10,0 15,6 5,8 5,7 25,0 9,7 13,0 9,8 14,5 17,4 30,0 27,0-41,0 41,0 48,7 22,0-52,0 25,0 10,0 18,5 10,8 6,9 12,8 3,9 6,9 7,6 8,4 5,0 3,8 7,9 13,9 7,6 10,0 11,4 13,0 4,7 0,1 4,2 20,2 24,3 11,5 10,8 24,1 12,0 6,9 17,9 |  | 0,51 0,97 1,41 0,78 0,60 0,68 1,10 0,70 0,43 1,85 0,69 1,87 1,95 1,45 0,90 0,87 0,99 0,83 1,36 0,42 1,27 0,86 1,00 0,31 0,42 0,43 2,80 0,80 0,80 1,32 1,20 1,08 2,00 1,0 4,3 1,50-2,40 1,50 0,30 1,50 1,08 0,74 1,23 0,37 0,25 0,21 1,41 0,97 0,35 0,55 0,93 1,19 0,60 2,18 0,62 0,12 0,21 0,53 0,61 0,73 1,80 1,10 1,11 1,90 0,34 0,53 |  | 0,60 0,43 0,72 1,43 0,45 0,12 0,25 1,30 0,40 0,47 0,59 0,47 0,46 0,27 0,10 0,35 0,21 0,17 0,23 0,40 0,24 0,12 1,54 | 1,40 1,0 0,80 1,05 1,30 1,90 2,8 |  | Фториды “ “ “ “ Фториды “ Фториды Никель и его оксиды То же Фториды Никель и его оксиды То же “ Молибден Никель и его окислы То же Оксид железа То же Оксид железа Фториды Молибден, никель и его оксиды |  |  |  | 1,40 2,60 0,80 1,05 1,30 0,13 2,62 2,28 1,50 0,6 1,50 0,39 0,99 0,04 0,08 2,0 0,12 0,43 19,59 23,67 4,45 0,32 1,02 |  |  | 1,00 0,93 1,17 1,14 1,10 0,004 0,80 2,13 0,47 0,96 0,43 1,53 0,001 0,39 0,63 0,54 0,001 0,42 1,23 0,69 0,91 0,13 1,61 1,05 0,66 1,21 0,35 1,60 0,40 1,53 0,50 1,29 0,80 |  |  | 1,30 0,7 |  | 1,40 |
| Ручная дуговая наплавка сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗН-250 ОЗН-300 ОЗШ-1 ЭН-60М УОНИ-13/НЖ ОМГ-Н НР-70 | 22,4 22,5 13,5 15,1 10,2 37,6 21,5 |  | 1,63 4,42 1,01 0,49 0,53 0,92 3,90 |  | 0,14 0,15 0,39 1,54 |  |  | Оксиды железа Никель и его оксиды |  |  | 19,73 0,016 |  |  | 1,04 1,09 1,10 1,28 0,97 1,74 |  |  |  |  |  |  |
| Ручная дуговая сварка и наплавка чугуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЧ-4 ОЗЧ-1 ОЗЧ-3 МНЧ-2 Т-590 Т-620 | 13,8 14,7 14,0 20,4 45,5 42,5 |  | 0,43 0,47 0,49 0,92 |  | 0,18 3,70 2,87 |  |  | Ванадий Медь Никель и его оксиды Медь |  |  | 0,54 4,42 2,73 6,05 |  |  | 1,87 1,65 1,97 1,34 |  |  |  |  |  |  |
| Ручная электрическая сварка меди, ее сплавов и титана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомолец-100 Вольфрамный под защитой гелия (медь) Не плавящий-ся в аргоне и гелии (титан) Электродная проволока СрМ-0,75 (МРкМцТ) | 20,8 19,5 9,2 17,1 |  | 0,27 0,44 |  |  |  |  | Медь Вольырам Медь |  |  | 9,80 0,08 2,10 |  |  | 1,11 |  |  | 0,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Титан и его диоксид Медь |  |  | 3,60 15,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная электрическая сварка алюминия и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗА-1 ОЗА-2/АК Не плавящий-ся в аргоне гелий | 38,0 61,0 5,0 |  |  |  |  | Оксид алюминия в виде аэрозоля конденса-ции Оксид алюминия То же |  |  | 20,0 27,0 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полуавтоматическая сварка сталей а) Без газовой защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присадочная проволока ЭП-245 ЦСК-3 Порошковая проволока ЭПС 15/2 ПП-ДСК-1 ПП-ДСК-2 ПП-106, ПП-108 ПСК-3 ПП-АН-3 ПП-АН-4 ПП-АН-7 |  | 12,4 13,9 8,4 11,7 11,2 8,0-12,0 7,7 13,7 7,5 14,4 | 0,54 1,11 0,89 0,77 0,42 0,2-0,70 0,41 1,36 2,18 2,18 |  |  | Оксиды железа То же Оксиды железа Оксиды титана Фториды |  |  | 11,50 12,26 3,90-10,0 0,10-0,70 0,10-1,0 |  | 0,36 0,53 0,77 0,10 0,72 2,70 1,95 1,45 |  |  | до 0,80 |  |  |  |  |  |  |
| б) В среде углекислого газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электродная проволока Св-08Г2С Св- Х19Н9Ф2С3 Св-16Х- 16Н25М6 Св-10Х20Н7СТ Св-08Х19НФ-2ц2 Св-16Х16Н-25М6 Св-10Г2Н2СМТ ЭП-245 Эп-704 Св-08ХГСНЗДМ ЭП-854 08ХГН2МТ |  | 9,7 7,0 15,0 8,0 8,0 15,0 12,0 12,4 8,4 4,4 7,4 6,5 | 0,50 0,42 0,35 0,45 0,40 2,0 0,14 0,61 0,80 0,22 0,70 |  | 0,02 0,3-1,5 0,10 0,03 0,50 1,0 0,07 0,16 0,60 0,03 | 1,9 | Оксиды железа Никель и его оксиды То же Никель и его оксиды То же Оксиды титана |  |  | 7,48 0,04 2,0 0,66 2,0 0,40 |  |  |  |  |  | 0,80 0,80 |  |  | 14,0 14,0 2,5 3,2 3,0 11,0 2,0 11,0 |  |
| Полуавтоматическая сварка меди, алюминия, титана и их сплавов а) В среде азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронная проволока МНЖ-КГ-5-1-02-0,2 (для меди) МНЖ-КГ-5-1-02-0,2 (для медно-никеле-вых сплавов) М1 (мед-ные сплавы) КМЦ (медь и сплавы) |  | 16,2 18,0 18,0 8,8 | 0,20 0,30 0,3 0,59 |  |  | 0,26 | Медь Никель и его оксиды Медь Никель и его оксиды Медь “ |  |  | 11,0 0,50 7,0 0,80 11,0 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) В среде аргона и гелия Полуавтоматическая сварка алюминиевых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проволока Д-20 АМЦ АМГ-6Т АМГ Алюми- ниевая Сплава-3 Электроды неплавящиеся ОЗА-2/ак ОЗА-1 |  | 10,9 22,1 52,7 20,6 10,0 26,0 61,0 38,4 |  | 0,09 0,62 0,23 0,78 1,05 |  |  | Оксиды алюминия То же “ “ “ “ “ |  |  | 7,6 20,40 8,50 16,50 19,20 28,0 20,0 |  |  |  |  |  | 2,45 0,33 0,90 |  |  |  |  |
| Полуавтоматическая сварка титановых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проволока |  | 14,7 |  |  |  |  | Титан и его диоксид |  |  | 4,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая и полуавтоматическая сварка и наплавка металлов под флюсами а) Сварка и наплавка стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С плавленны-ми флюсами ОСЦ-45 АН-348А ФЦ-7 ФЦ-11 ФЦ-12 АН-22 АН-26 АН-30 АН-42 АН-60 АН-64 48-ОФ-6 48-ОФ-6М 48-ОФ-7 48-ОФ-11 ФЦП-2 ФЦ-2 ФЦ-6 С керамичес-кими флюсами АНК-18 АНК-30 ЖС-450 К-1 К-8 К-11 КС-12ГА2 |  | 0,09-0,28 0,10 0,08 0,09 0,09 0,12 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,45 0,26 5,80 0,06 4,90 1,30 3,40 |  | 0,01-0,03 0,024 0,01 0,05 0,03 0,009 0,004 0,033 0,003 0,012 0,02 0,002 0,009 0,05 0,073 0,007 0,007 0,013 0,012 0,142 0,023 0,089 0,133 |  | 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 | Фториды “ |  |  | 0,012 0,01-0,07 |  |  | 0,1-0,20 0,03 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,07 0,04 0,02 0,006 0,030 0,033 0,033 0,042 0,018 0,180 0,150 0,130 0,140 0,430 |  |  | 0,006 0,001 0,003 0,005 0,006 0,60 |  |  | 1,1-1,47 22,4 0,5 17,8 20,0 |  |
| б) Сварка и наплавка алюминия и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С плавленны-ми флюсами АН-А1 С керамичес-кими флюсами ЖА-64 |  | 52,80 0,30 |  |  |  |  | Оксид алюминия То же |  |  | 31,20 0,12 |  |  | 4,160 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наплавка литыми твердыми сплавами и карбидно-боридными соединениями а) Литыми твердыми сплавами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-27 при ручной электродуговой сварке при ручной газовой сварке В-2К при ручной электродуговой сварке при ручной газовой сварке |  | 22,2 3,16 16,6 2,32 |  |  | 1,01 0,005 1,66 0,47 |  | Никель и его оксиды Никель и его оксиды Кобальт “ |  |  | 0,05 0,02 0,60 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) Стержневыми электродами и легирующей добавкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБХ-45 БХ-2 ХР-19 (при руч-ной электроду-говой сварке |  | 39,6 42,9 41,4 |  |  | 2,12 2,56 4,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) Литыми карбидами (трубчатые электроды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЭЛИТ-Т3 (ручная газовая сварка) |  | 3,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) Наплавленными смесями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБХ БХ Сталинит М (ручная элек-тродуговая сварка) |  | 81,1 54,2 92,5 |  | 9,48 | 0,033 0,008 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) Порошками для напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНГН ВСНГН |  | 39,7 23,4 |  |  | 0,357 0,062 |  | Бор “ Никель и его оксиды |  |  | 0,235 0,288 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.19.

Удельное выделение загрязняющих веществ при сварочных работах

| Процесс | Вещество | Количество |
| --- | --- | --- |
| Контактная электросварка стали: стыковая и линейная точечная точечная, высоколегиро-ванных сталей на машинах МПТ-75, МПТ-100, МТПП-75 Сварка трением Газовая сварка стали: ацетиленокислородным пламенем с использованием про-панбутановой смеси Плазменное напыление алюминия Металлизация стали цинком Радиочастотная сварка алюминия | Сварочный аэрозоль, содер-жащий оксид железа с при-месью оксидов марганца до 3% То же Сварочный аэрозоль (имеет состав сварочных материалов) Оксид углерода Оксиды азота То же Оксид алюминия Оксид цинка Алюминий и его оксиды | 2,0 г/ч на 75 кВт номиналь-ной мощности машины 2,5 г/ч на 50 кВт номинальной мощности машины 3,5-5 г/ч на машину 8 мг/см2 площади стыка 22 г/кг ацетилена 15 г/кг смеси 77,5 г/кг расходуемого порошка 96 г/кг расходуемой проволоки 7,3 г/ч на агрегат 16-76 |

Выбросы некоторых компонентов при резке ряда металлов можно приближенно вычислить по следующим эмпирическим формулам (q г/2 м реза):

оксидов алюминия при плазменной резке сплавов алюминия:

;                                                                            (3.2)

оксидов титана при газовой резке титановых сплавов:

;                                                                               (3.3)

оксидов железа при газовой резке легированной стали:

;                                                                               (3.4)

марганца при газовой резке легированной стали:

;                                                                          (3.5)

оксид хрома при резке высоколегированной стали:

;                                                                         (3.6)

где у – толщина листа метала (мм);  - процентное содержание марганца и хрома в стали.

Неорганизованные выбросы сварочного аэрозоля через аэрационные фонари составляют 18 – 22 г на 1 кг расходуемых электродов.

3.5. Участки нанесения лакокрасочных покрытий. В качестве исходных данных для расчета выделения загрязняющих веществ при различных способах нанесения лакокрасочного покрытия принимают фактический или плановый расход окрасочного материала, долю содержания в нем растворителя, долю компонентов лакокрасочного материала, выделяющихся из него в процессах окраски и сушки. Порядок расчета общей массы выделившихся веществ следующий.

Сначала определяют массу веществ, выделившихся при нанесении лакокрасочного материала на поверхность:

массу веществ (кг) в виде аэрозоля краски

(3.7)

где mк – масса краски, используемой для покраски (кг); да – доля краски, потерянной в виде аэрозоля (%);

массу веществ (кг) в виде паров растворителя

ѓрд’р/104                                                                    (3.8)

Таблица 3.20

Удельное выделение загрязняющих веществ при резке металлов и сплавов

| Металл | Толщина разрезаемого материала, мм | Сварочный аэрозоль |  |  |  |  | Газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/м | г/ч | в том числе |  |  | Оксид углерода |  | Оксиды азота |  |
|  |  |  |  | вещество | количество |  | г/м | г/ч | г/м | г/ч |
|  |  |  |  |  | г/м | г/ч |  |  |  |  |
| Газовая резка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь углеродистая качественная легиро- ванная высокомарганцови-стая Сплавы титана | 5 10 20 5 10 20 5 10 20 4 12 20 30 | 2,25 4,50 9,00 2,50 5,00 10,00 2,45 4,90 9,80 5,00 15,00 25,00 35,00 | 74,0 131,0 200,0 82,5 145,5 222,0 80,08 142,2 217,5 140,0 315,0 390,0 355,0 | Оксиды марганца То же “ Оксиды хрома То же “ Оксиды марганца То же “ Титан и его оксиды То же “ “ | 0,07 0,13 0,27 0,12 0,23 0,47 0,60 1,20 2,40 4,70 14,00 22,00 32,60 | 2,31 3,79 6,00 3,96 6,68 10,35 19,76 35,10 53,30 131,50 280,00 343,00 332,00 | 1,50 2,18 2,93 1,30 1,90 2,60 1,40 2,00 2,70 0,60 1,50 2,50 2,70 | 49,5 63,4 65,0 42,9 55,2 57,2 46,2 58,2 59,9 16,8 31,5 38,0 27,6 | 1,18 2,20 2,40 1,02 1,49 2,02 1,10 1,60 2,20 0,20 0,60 1,00 1,50 | 39,0 64,1 53,2 33,6 43,4 44,9 36,3 46,6 48,8 5,6 12,6 15,6 15,3 |
| Плазменная резка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь углеродистая низколегированная качественная легированная высокомарганцо-вистая Сплавы АМГ Сплавы титана Электродуговая резка алюминиевых сплавов Воздушно-дуговая строж-ка (г на 1 кг угольных электродов) высокомарганцо- вистой стали титанового сплава | 10 14 20 5 10 20 5 10 20 8 20 80 10 20 30 5 10 20 30 - - | 4,1 6,0 10,0 3,0 5,0 12,0 4,0 5,8 9,6 2,87 3,8 6,4 2,9 6,8 12,6 1,0 2,0 4,0 6,0 100,0 500,0 | 811,0 792,0 960,0 990,0 1370,0 1582,0 793,0 765,0 920,0 826,0 478,0 164,5 452,0 543,0 680,0 | Оксиды марганца То же “ Оксиды хрома То же “ Оксиды марганца То же “ Оксиды алюминия То же “ Титан и его оксиды То же “ Оксиды марганца | 0,12 0,18 0,30 0,14 0,24 0,58 0,72 1,16 1,73 2,50 3,50 8,0 2,73 6,41 11,88 25,0 | 23,7 23,7 28,8 46,2 66,0 76,0 142,5 153,0 166,0 764,0 441,0 162,0 426,0 513,0 637,0 | 1,4 2,0 2,5 1,43 1,87 2,10 1,4 2,0 2,5 0,5 0,6 1,0 0,4 0,5 0,6 0,2 0,6 0,9 1,8 250,0 500,0 | 277,0 264,0 247,0 429,0 467,0 277,0 277,0 264,0 240,0 153,0 75,6 27,0 62,4 40,0 32,3 | 6,8 10,0 14,0 6,3 9,5 12,7 6,5 10,0 13,0 2,0 3,0 9,0 10,5 14,7 19,8 1,0 2,0 4,0 8,0 50,0 130,0 | 1187,0 1320,0 1240,0 2075,0 2610,0 1675,0 1286,0 1320,0 1247,0 612,0 378,0 243,0 1640,0 1175,0 1020,0 |

ѓр – доля летучей части (растворителя) в лакокрасочном материале (%), д’р – доля растворителя, выделившегося при нанесении покрытия (%).

Массу вещества (кг), выделившегося в процессе сушки окрашенных изделий, определяют исходя из условий, что в этом процессе формирования покрытия происходит практически полный переход легколетучей части лакокрасочного материала (растворителя) в парообразное состояние.

ѓрд”р/104                                                                 (3.9)

где д” – доля растворителя, выделяющегося при сушке покрытия (%).

При нахождении массы паров, поступающих в местные отсосы, необходимо учитывать тот факт, что определенная их часть (2 – 3 % при отсосе, работающем в паспортном режиме) через неплотности укрытий, транспортирующих трубопроводов и проемов поступает в производственные помещения и удаляется либо через фонарные проемы, либо через системы общеобменной вентиляции.

В табл. 3.21 представлены данные об относительном количестве образующихся аэрозолей краски и паров растворителя в процессе нанесения и сушки лакокрасочного покрытия различными методами, которые должны быть использованы при расчетах. Для конкретного типа окрасочного оборудования принимаются паспортные или эксплуатационные данные.

3.6. Цеха и участки химической и электрохимической обработки. При гальванической обработке деталей выделяются аэрозоли серной и соляной кислот, едких щелочей, оксиды азота, пары азотной и соляной кислот, цианистый водород, фтористый водород, хромовый ангидрид, аэрозоли растворов и др. (табл. 3.22).

Для расчета количества загрязняющих веществ, выделяющихся при гальванической обработке, принят удельный показатель q, отнесенный к площади поверхности гальванической ванны (см. табл. 3.23). В этом случае количество загрязняющего вещества (т/год), отходящего от единицы технологического оборудования (Мб), определяется по формуле:

,  т/год                                                      (3.10)

где q – удельное количество вещества, выделяющегося с единицы поверхности гальванической ванны при номинальной загрузке (г/(ч м3)); Т – время (ч); F – площадь зеркала ванны (м2); ky = 0,5, при отсутствии ПАВ ky = 1; k3 – коэффициент загрузки ванны.

Количество паров органических растворителей, выделяющихся при процессах обезжиривания изделий, определяется по формуле:

,   т/год                                                     (3.11)

где m – коэффициент, зависящий от площади испарения, равен:

F, м2.   .   .    0,05     0,10     0,15     0,20     0,25     0,30     0,35     0,40     0,45          0,50

m     .   .   .    2,87     2,56     2,35     2,17     2,00     1,85     1,72     1,60     1,52          1,45

F, м2.   .   .    0,55     0,60     0,65     0,70     0,75     0,80     0,85     0,90     0,95    ≥    1,0

m     .   .   .    1,39     1,33     1,27     1,23     1,18     1,13     1,09    1,061    1,03          1,0

Количество загрязняющего вещества (т/год), выбрасываемого в атмосферный воздух, определяется по формуле:

(3.12)

где з – эффективность улавливания вещества (%); kв – коэффициент, зависящий от агрегатного состояния вещества. Для газов и паров kв=1, для аэрозолей kв определяется по графику (см. рис 3.1.)

Таблица 3.21

Выделение загрязняющих веществ при нанесении

лакокрасочных покрытий

| Способ окраски | Аэрозоли (% от производитель- ности при окраске) | Пары растворителя (% от общего содержания растворителя в краске) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при окраске | при окраске | при сушке |
| Распыление пневматическое безвоздушное гидроэлектростатическое пневмоэлектрическое электростатическое горячее Электроснабжение Окунание Струйный облив Покрытие лаком в лаконаливных машинах металлических изделий деревянных изделий | 30 2,5 1,0 3,5 0,3 20 - - - - - | 25 23 25 20 50 22 10 28 35 60 80 | 75 77 75 80 50 78 90 72 65 40 20 |

Таблица 3.22

Агрегатное состояние загрязняющих веществ в выбросах

гальванических цехов

| Вещество | Агрегатное состояние |
| --- | --- |
| Азотная кислота и оксиды азота Растворимые соли никеля Сернистая кислота Фтористый водород Фосфорная кислота Хромовый ангидрид Хлористый водород Щелочь Цианистый водород Трихлорэтан Трифтортрихлорэтан (фреон 113) Уайт-спирит Бензин БР-1 Бензол Тетрахлорэтилен Керосин | Газовая фаза не менее 99,5 %; аэрозоль не более 0,5 % Аэрозоль “ Пары Аэрозоль “ Газовая фаза не менее 75 %; аэрозоль не более 25 % Аэрозоль Газовая фаза не менее 75 %; аэрозоль не более 25 % Пары “ “ “ “ “ “ |

Если в состав ванны входит несколько растворов различных веществ, то количество выделяющихся веществ рассчитывается как сумма веществ для всех растворов, согласно табл. 3.23. Например, при электрохимическом полировании используется ванна, содержащая растворы ортофосфорной кислоты концентрацией 500 – 1100 г/л, ангидрида хромового концентрацией 30 – 80 г/л и серной кислоты концентрацией 250 – 550 г/л. Процесс происходит при 60 – 80оС; плотность тока 15 – 80 А/дм2. В этом случае с поверхности ванны происходит выделение хромового ангидрида 7,2 г/(ч м2), ортофосфорной кислоты 18 г/(ч м2) и серной кислоты 25 г/(ч м2).

Таблица 3.23

Удельное количество загрязняющих веществ, выделяющихся с поверхности гальванических ванн при различных технологических процессах.

| Процесс | Вещество | Количество, г/(ч м2) |
| --- | --- | --- |
| 1. Обезжиривание изделий: а) органическими растворителями б) химическое в растворах щелочи в) электрохимическое - Химическое травление изделий: а) в растворах хромовой кислоты и ее солей при t>50oC б) в растворах щелочи при t>50oC в) в разбавленных нагретых (t>50oC) и концентрированных растворах серной кислоты г) в растворах соляной кислоты кон-центрацией, г/л: < 200 200 – 250 250 – 300 300 – 350 350 – 500 500 – 1000 д) в разбавленных нагретых (t>50oC) и концентрированных растворах ортофос-форной кислоты е) в растворах, содержащих фтористо-водородную кислоту и ее слои концен-трацией, г/л: <10 10 – 20 20 – 50 50 – 100 100 – 150 150 – 200 >200 ж) в разбавленных растворах, содержащих кислоту концентрацией более 100 г/л - Снятие старых покрытий: а) олова и хрома б) меди в) никеля и серебра - Полирование а) химическое в концентрированных холодных (t<50oC) растворах ортофосфорной кислоты в разбавленных растворах, содержа-щих азотную кислоту концентра-цией более 100 г/л в нагретых разбавленных растворах, содержащих серную кислоту б) электрохимическое в растворах, содержащих хромовую кислоту или ангидрид хромовый концентрацией 30 – 60 г/л в растворах, содержащих серную кислоту концентрацией 150 г/л в концентрированных холодных рас-творах ортофосфорной кислоты - Нанесение покрытий на изделия а) электрохимическая обработка в раст-ворах хромовой кислоты концентрацией 150 – 300 г/л при силе тока Й≥1000 А (хромирование анодирование, декапиро-вание и др.) б) электрохимическая обработка в раст-ворах хромовой кислоты концентрацией 30 – 100 г/л при силе тока І≤500 А (анодирование магниевых сплавов), а также химическое оксидирование алю-миния и магния. в) химическая обработка стали в растворах хромовой кислоты и ее солей при t>50оС (осветление, пассирование, наполнение и пропитка, обработка в растворах хромпика) г) химическая обработка в растворах щелочи при t>50oC (получение метал-лических покрытий контактными спосо-бами, оксидирование сталей и чугунов) д) электрохимическая обработка в раст-ворах щелочи (цинкование, кадмирова-ние, покрытие сплавом медь – цинк, то-нирование и окрашивание) е) химическая обработка в растворах соляной кислоты в концентрации до 200 г/л (деканирование, железнение и др.) ж) электрохимическая обработка в раст-ворах, содержащих серную кислоту кон-центрацией 150 – 350 г/л (палладирова-ние, анодное оксиление алюминия и его сплавов, родирование) з) электрохимическая обработка в кон-центрированных холодных растворах, содержащих ортофосфорную кислоту (анодное окисление алюминия и его сплавов) и) химическая обработка в разбавленных нагретых (t>50oC) и концентрированных холодных растворах, содержащих орто-фосфорную кислоту (осветление и пас-сирование) к) никелирование в хлоридных растворах при плотности тока 1 – 3 А/дм2 л) никелирование в сульфатных растворах при плотности тока 1 – 3 А/дм2 м) химическая обработка в растворах, со-держащих азотную кислоту концентра-цией >100 г/л (осветление и пассирова-ние) н) нанесение покрытий в цианистых раст-ворах (кадмирование, серебрение, золо-чение, цинкование, меднение, латуниро-вание, амальгамирование) концентра-цией, г/л: <50 >50 о) химическая обработка в растворах фто-ристоводородной кислоты и ее солей концентрацией, г/л: <10 10 – 20 20 – 50 50 – 100 100 – 150 150 – 200 >200 | Бензин Керосин Уайт-спирит Бензол Трихлорэтилен Тетрахлорэтилен Трифтортрихлорэтан (фреон 113) Едкая щелочь Едкая щелочь Хромовый ангидрид Едкая щелочь Серная кислота Хлористый водород То же “ “ “ “ Фосфорная кислота Фтористый водород То же “ “ “ “ “ Азотная кислота и оксиды азота Едкая щелочь Хромовый ангидрид Серная кислота Фосфорная кислота Азотная кислота и оксиды азота Серная кислота Хромовый ангидрид Серная кислота Фосфорная кислота Хромовый ангидрид То же “ Едкая щелочь Едкая щелочь Хлористый водород Серная кислота Фосфорная кислота Фосфорная кислота Растворимые соли никеля То же Азотная кислота и оксиды азота Цианистый водород То же Фтористый водород Фтористый водород То же “ “ “ “ | 4530 1560 5800 2970 3940 4200 14910 1,0 39,6 0,02 198,0 25,2 1,1 3,0 10,0 20,0 50,0 288,0 2,20 1,0 5,0 10,0 18,0 36,0 42,0 72,0 10,8 39,6 36,0 25,2 2,2 10,8 25,0 7,2 25,2 18,0 36,0 3,6 0,02 198,0 39,6 1,1 25,2 18,0 2,2 0,54 0,11 10,8 5,4 20,0 1,0 5,0 10,0 18,0 36,0 42,0 72,0 |

Таблица 3.24

Удельное выделение загрязняющих веществ при производстве

изделий из стеклопластиков

| Процесс | Вещество | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Приготовление связующего вещества на основе полиэфирных смол на основе фенолформальдегидных смол Пропитка стекложгута, ковров и изделий Контактное формирование Прессование изделий из материалов на основе полиэфирных смол из прессматериалов АГ-4С из материалов на основе формальде-гидных смол Раскрой стеклоткани на столе 5,3 Ч 1,2 Ч 0,9 м Обрезка труб в установке БИТ-125 Распиловка круглопильным станком с пилой Ш 230 мм. Шлифовка изделий | Пары стирола Пары гипериза Пары фенола Пары формальдегида Пары стирола Пары стирола Пары гипериза Пары стирола Пары гипериза Пары фенола Пары формальдегида Пары анилина Пары фенола Пары формальдегида Пыль стекловолокна Пыль стеклопластика То же “ | 2 г/кг стирола, входящего в смолу 0,8 г/кг гипериза, входящего в связующее 0,7 г/кг свободного фенола, входящего в смолу 1,8 г/кг свободного формальдегида в смоле 40 г/кг стирола, входящего в смолу 95 г/кг стирола, входящего в смолу 12 г/кг гипериза, входящего в связующее 20 г/кг стирола, входящего в молу 8 г/кг гипериза, входящего в связующее 0,46 г/кг прессматериала 0,13 г/кг прессматериала 0,1 г/кг прессматериала 100 г/кг свободного фенола в смоле 370 г/кг свободного формальдегида в смоле 180 г/ч 43,5 г/ч 120 г/ч 300 г/ч | 15 г/кг при открытии разливе связующего вещества 1,7 г/кг при открытом разливе связующего Ориентировочно |

Кв

1,0

0,8

0,6

0,4

Рис. 3.1. Изменение относительного

0,2                                                                                   содержания аэрозоля загрязняющего

вещества в удаляемом воздухе при дви-

жения по воздуховоду.

0  Борто-0          2          4           6          8   ф м

вой от-	Воздуховод

сос

3.7. Производство изделий на стеклопластиках. Загрязняющие вещества, содержащиеся в используемом смолах и связующих веществах, при производстве изделий из стеклопластиков выделяются в основном в виде паров или пыли. Данные о выбросах загрязняющих веществ представлены в табл. 3.24.

1 Удельное выделение в г/кг литья