Утверждено приказом Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

от ____________ №________

Приложение 7

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ШИННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКИХ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- Выбросы пыли. Количество пыли (г/ч), переходящей во взвешенное состояние при работе технологического оборудования, систем транспортировки и дозирования, определяется в зависимости от общих установленных технологических норм потерь перерабатываемого продукта с учетом степени его пыления и коэффициента местных потерь по формуле:

q = DKнпКпКопКмп …,	(1)

где D – производительность оборудования (г/ч); Кмп – коэффициент нормируемых технологических потерь; Кп – коэффициент, учитывающий степень пыления продуктов, Коп – коэффициент операционных потерь, Кмп – коэффициент местных потерь (определяется конструктивными особенностями оборудования).

Коэффициент нормируемых технологических потерь Кмп принимается в соответствии с отраслевыми нормативами технологических отходов и потерь сырья, материалов и полуфабрикатов, применяемых в производстве.

Коэффициент Кп, учитывающий степень пыления продуктов, принимается равным: для гранулированных веществ – 0,1; для сыпучих с насыпной массой до 0,5 кг/л – 0,5; для сыпучих с насыпной массой более 0,5 кг/л – 0,2; для тонкодисперсных фракций пыли (до 350 мкм) – 1,0.

Коэффициент операционных потерь Коп при транспортировке, хранении и обработке (сушке, просевке, развеске) сыпучих материалов принимается в соответствии с «Методикой категорирования производств нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности».

Коэффициент операционных потерь Коп надлежит принимать (в % от нормативного значения потерь): потери при сушке – 10 %; потери при просеве – 40 %; потери при ручной развеске и растаривании – 20 %; потери при транспортировке – 15%; потери при хранении – 15 %.

Коэффициент местных потерь Кмп определяется характером работы оборудования и его конструктивными особенностями. Этот коэффициент определяется эмпирически, исходя из опыта эксплуатации аналогичного оборудования в производственных условиях. Сумма коэффициентов местных потерь от различного оборудования технологического процесса переработки сыпучих материалов должна быть равна единице.

- Выделение паров загрязняющих веществ. При работе различной емкости аппаратуры (смесителей, реакторов и т.п.), а также при использовании жидкостей непосредственно в технологических процессах

(например, при очистке резиновых поверхностей бензином, нанесении клеев и т.п.) происходит выделение паров вредных веществ, количество которых рассчитывается по формуле:

П= vFф	(2)

где F – площадь испарения (м2); ф – время испарения (с); v – скорость испарения (г/(см2)), которая определяется по формуле:

t

v  4,88D

Mп P

(3)

V

п

t

Здесь Мп – молекулярная масса пара жидкости (г/моль);	Dt – коэффициент диффузии при температуре воздуха t (см2/с):

Dt 

0,8

 273 t 2

Мп





  273  

(4)

где t – температура воздуха в помещении (оС); Vt – объем, который занимает 1 моль пара жидкости при температуре воздуха t (см3/моль); Vt = Vo (1 + бt), где Vo = 2243 см3/г, б = 0,00267; Рп – давление пара над жидкостью при температуре, равной средней арифметической температуре жидкости в аппарате и воздушной среде (гПа); з – коэффициент перехода от свободного испарения и испарению жидкости в движущемся воздушном потоке. Значения коэффициента з в зависимости от расчетной скорости движения воздуха в зоне испарения принимаются по табл.1.

Таблица 1.

Значение коэффициента Ƞ

| Скорость воздушного потока в помещении, м/с | Температура воздуха в помещении, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
| 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,2 | 4,6 | 3,8 | 3,46 | 2,38 | 2,3 |
| 0,5 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 2,58 | 3,2 |
| 1,0 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 5,6 | 4,6 |

В случае испарения жидкостей с поверхностей при толщине слоя менее 1 мм количество паров можно определять исходя из норм расхода наносимого продукта, считая, что все летучие фракции смеси выделяются в объем помещения.

- Удельные показатели. Для расчета выбросов загрязняющих веществ при различных технологических процессах рассматриваемых производств (при работе разного оборудования разной производительности) используются данные о количестве веществ, выделяющихся в единицу времени, на единицу площади или единицу продукции.

Удельные показатели выделения загрязняющих веществ приведены в табл. 2. – 5. (шинное производство), 6. – 13. (производство асбестотехнических изделий) и 14 (производство резинотехнических изделий).

Таблица 2.

Количество пыли (г/ч), выделяющейся в подготовительных цехах шинного производства.

| Оборудование | Производительность резиносмесителя, кг/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3200 | 7000 | 12000 |
| Бункер для сажи | 57,0 | 125,0 | 216,0 |
| Бункер для светлых ингредиентов с насыпной массой до 0,5 кг/л | 10,0 | 22,0 | 38,0 |
| Бункер для светлых ингредиентов с насыпной массой более 0,5 кг/л | 4,0 | 8,8 | 15,2 |
| Весы-дозаторы для сажи | 57,0 | 125,0 | 216,0 |
| Весы-дозаторы для светлых ингредиентов с насыпной массой до 0,5 кг/л | 6,5 | 14,3 | 24,7 |
| Весы-дозаторы для светлых ингредиентов с насыпной массой более 0,5 кг/л | 3,0 | 6,6 | 11,4 |
| Верхний затвор резиносмесителя | 450,0 | 990,0 | 1700,0 |
| Нижний затвор резиносмесителя | 390,0 | 860,0 | 1480,0 |

Таблица 3.

Выделение загрязняющих веществ (г/ч) на участке приготовления пропиточных составов

| Оборудование | Количество аппаратов, шт | Диаметр, мм | Площадь сечения единицы | Общая площадь зеркала испарения, м2 | Емкость аппарата, м2 | Количество выделяющихся веществ, г/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | фенолы, резорцин и др. | формальдеги д | аммиак |
| Промежуточная емкость для хранения 37 %-го раствора формалина | 1 | 1000 | 0,785 | 0,785 | 0,63 | - | 120 | - |
| Промежуточная емкость для хранения 65 %-го раствора СФ-282 | 1 | 1000 | 0,785 | 0,785 | 0,63 | 475,0 | 235,0 | - |
| Промежуточная емкость для хранения 10 %-го раствора едкого натра | 1 | 1000 | 0,785 | 0,785 | 0,63 | - | - | - |
| Реактор для приготовления 5 %-го раствора РФС | 4 | 1000 | 2,01 | 8,04 | 3,2 | 385,0 | 190,0 | - |
| Реактор для хранения 25 %-го раствора латекса ДМВП-10х | 1 | 1000 | 2,01 | 2,01 | 3,2 | - | - | - |
| Реактор для хранения 20 %-го раствора латекса СКД-1 | 1 | 1800 | 2,55 | 2,55 | - | - | - | - |
| Емкость для хранения 25 %-го раствора аммиачной воды | 1 | 800 | 0,502 | 0,502 | 0,25 | - | - | 560,0 |
| Емкость для приготовления 3%-го раствора пропиточных составов Р-57, Р-58 | 2 | 1400 | 1,54 | 3,08 | 2,0 | 125 | 20,0 | - |
| Емкость для хранения 5%-го раствора РФС | 1 | 1600 | 2,01 | 2,01 | 3,2 | 57,5 | 27,0 | - |
| Емкость для хранения пропиточных составов Р-57, Р-58: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3%-го раствора | 2 | 1400 | 1,54 | 3,08 | 2,0 | 125,0 | 20,0 | - |
| 13%-го раствора | 2 | 1400 | 1,54 | 3,08 | 2,0 | 525,0 | 80,0 | - |
| Сборник для 25%-го раствора латекса ДМВП- 10Х | 1 | 900 | 0,636 | 0,636 | 0,4 | - | - | - |
| Сборник для 20%-го раствора латекса СКД-1 | 1 | 900 | 0,636 | 0,636 | 0,4 | - | - | - |

Примечание. Указанное количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу в момент заполнения аппаратов. Цикличность заполнения определяется в процессе проектирования.

Таблица 4.

Количество загрязняющих веществ (г/м2), выделяющихся при работе пропиточных агрегатов

| Вещество | Всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | камера |  | пропиточные ванны с составом Р-57, Р-58 |  |
|  |  | термостабилизации | сушки | 3%-й раствор | 13%-й раствор |
| Фенолы (резорции и др.) | 0,402 | 0,206 | 0,155 | 0,020 | 0,021 |
| Формальдегид | 0,068 | 0,034 | 0,027 | 0,003 | 0,004 |
| Оксид углерода | 0,830 | 0,430 | 0,400 | - | - |
| Всего | 1,300 | 0,670 | 0,582 | 0,023 | 0,025 |

Таблица 5.

Выделение паров бензина на клеевом и клеераздаточном участке производства

| Оборудование | Емкость | Количество | Площадь сечения единицы оборудо- вания, м2 | Общая площадь зеркала испарения, м2 | Количество паров бензина, г/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центробежный смеситель типа СРК (2200Х 1800Х2300) | 630 л | 4 | 3,96 | 15,84 | 1170 |
| Центробежный смеситель (1570Х1075Х1865) | 160 л | 1 | 1,69 | 1,69 | 382 |
| Тележка для клея (1100 Х700Х700) | 100 л | 10 | 0,77 | 7,7 | 1690 |
| Емкость для клея (диа-метр 1200, длина 1900) | 2 м3 | 2 | 1,1304 | 2,26 | 495 |
| Емкость для бензина (диаметр 1200, длина 1900) | 2 м3 | 1 | 1,1304 | 1,13 | 321 |
| Бидоны для клея (диа-метр 400) | 2 м3 | 2 | 0,125 | 2,5 | 545 |
| Бак для клея (1250Х 1500Х1250) | 2 м3 | 3 | 1,875 | 5,625 | 1240 |
| Бак для бензина (1250Х 1500Х1250) | 2 м3 | 1 | 1,875 | 1,875 | 515 |

Примечание. В скобках указаны габариты оборудования в мм.

Таблица 6.

Удельное выделение пыли продукта, обрабатываемого на подготовительных участках производства асбестотехнических изделий.

| Технологическая операция, оборудование | Обрабатываемый продукт | г/кг |
| --- | --- | --- |
| Развеска | Кокс | 2 |
| Растаривание | Асбест | 2,5 |
| Развеска и растаривание | ” | 5 |
|  | Барит | 3 |
|  | Белила цинковые | 4 |
|  | Глет свинцовый | 3 |
|  | Глинозем | 3 |
|  | Графит | 2 |
|  | Каптакс | 2 |
|  | Каолин | 3 |
|  | Каучук (тальк) | 2 |
|  | Крахмал | 2 |
|  | Неозон Д | 1 |
|  | Поташ | 2 |
|  | Сажа ПМ-15 | 3 |
|  | Салицил-анилид | 1 |
|  | Смола | 2 |
|  | Сурик железный | 3 |
|  | Тиурам | 2 |
|  | Хлоранил | 2 |
|  | Электрокорунд | 6 |
| Измельчение на дробилке с последующим просевом | Кокс | 6 |
| Подготовка латунной стружки (просев и промагничивание) | Латунь | Следы |
| Дробление смолы 235, 214, СФ-342А | Смола | 13 |
| Обработка асбеста П-3-60 (1 сорт) на бегунках | Асбест | 2 |
| Обработка асбеста П-5-65 на дезинтеграторе с подачей в бункер пневмотранспортом | ” | 10 |
| Загрузка | ” | 1 |

|  | Барит | 1,5 |
| --- | --- | --- |
|  | Белила цинковые | 1,5 |
|  | Глинозем | 0,9 |
|  | Графит | 1 |
|  | Каптакс | 1 |
|  | Сажа ПМ-15 | 3 |
|  | Сера | 0,9 |
|  | Смола | 1 |
|  | Сурик железный | 0,9 |
|  | Тиурам | 1 |
|  | Хлоранил | 1 |
|  | Электрокорунд | 2 |
| Распушка и обработка асбеста на бегунках | Асбест | 1,4 |
| Обработка асбеста на вертикальном разрыхлителе и подача пневмотранспортом в расходный бункер | ” | 3,5 |
| Загрузка асбеста в смеситель через транспортер при скорости воздуха, удаляемого из загрузочной воронки, 0,5 м/с | ” | 4,3 |
| Изготовление резиновой смеси на резиносмесителе (разгрузочная воронка, нижний затвор, сальники) | Ингредиенты резиновой смеси | 3,6 |
| Автоматическая развеска ингредиентов смеси | То же | 0,3 |
| Транспортировка ингредиентов в резиносмеситель (выгрузка на транспортер и транспортировка) | - | 1,3 |
| Транспортировка резиновой смеси от резиносмесителя в расходный бункер пневмотранспортом | ” | 3 |
| Загрузка резиновой смеси в смеситель через транспортер |  | 1,9 |
| Транспортировка пушенных отходов паронита от дробилки в расходный бункер пневмотранспортом. | Паронит (композиционная пыль) | 5,7 |
| Загрузка пушенных отходов паронита в смеситель через транспортер | То же | 4,2 |

Таблица 7.

Удельное выделение (г/кг) паров бензина при изготовлении массы для шифра

| Технологическая операция | Шифр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-540-65 | 1-271-69С | 41-132-67С | 1-278-69 |
| Смешивание ингредиентов | 8,01 | 11,01 | 10,01 |  |
|  |  | 46,02 |  | 48,02 |
| Транспортировка массы до массораскладчика | 7,0 | 36,0 | 6,5 | - |
| Обработка массы на массораскладчике | 36,0 | 41,0 | 35,3 | - |
| Транспортировка массы до сушилки | 5,0 | 3,6 | 8,0 | - |
| Сушка массы | 303,5 | 246,41 | 275,1 | 397,3 |
|  | - | 261,42 | - | - |
| Распушка формовочной массы3 | 2,4 | 1,4 | 0,5 | 1,6 |

1 При смешивании на СРШ-1000

2 При смешивании на СМ-800

3 При распушке формовочной массы кроме паров бензина выделяется композиционная пыль (q=7 г/кг)

Удельное выделение (г/кг) паров этилацетата при изготовлении и использовании клея

Таблица 8.

| Технологическая операция | Клей для промазки полотна АМД |  |  | Клей для набивки АГ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 |  |
| Приготовление клея в массомешателе | 970 | 590 | 195 | 110 |
| Транспортировка клея | 40 | 130 | 43 | 20 |
| Промазка полотна АМД клеем | 2925 | 2771 | 2607 | - |

Таблица 9.

Удельное выделение (г/кг) паров бензина и этилацетата при изготовлении электролита и паронита

| Технологическая операция | Бензин |  |  | Этилацетат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электролит | паронит |  |  |  |  |
|  |  | ПОН | ПМБ | ВП-1 | МПБ-5 | КП-2 |
| Изготовление массы в смесителе: |  |  |  |  |  |  |
| СМБ-2000 СМ-400 | - | 180 | 205 | - | - | - |
|  | 1601 | - | - | 200 | 227 | 165 |
| Выгрузка массы в рельсовый контейнер | - | 15 | 32,5 | - | - | - |
| Транспортировка контейнера к бункеру | - | 4 | 2 | - | - | - |
| Выгрузка массы в тележку | 15 | - | 27,5 | - | 11 | 3 |
| Транспортировка массы к вальцам | 5 | - | 9 | 11 | 8 | 6 |
| Вальцевание | 428 | 470 | 480 | 8103 | 7983 | 7483 |
| Выдержка в течение 3 ч 30 мин. | 312 | - | - | 7,1 | 24 | 15,4 |

Таблица 10.

Удельное выделение паров загрязняющих веществ при изготовлении пропитанной асбестовой нити для производства накладок сцепления (материал В-50-74)

| Технологическая операция | Вещество | Количество, г/кг |
| --- | --- | --- |
| Дробление смолы | Пыль смолы1 Пары фенола | 13 5,1 |
| Изготовление резиновой смеси | Пары ингредиентов Пары фенола | 3,6 1,1 |
| Изготовление пропитки | То же | 0,47 |
| Пропитка и сушка нити | ” | 0,8 |

____________________________

1 Смеситель СМ-200

2 Выдержка электронита происходит в течение 2-х суток

1 Содержание свободного фенола в исходной смоле 3,76 %, в резиновой смечи после ее изготовления – 0,54 %

2 Выдержка электронита происходит в течение двух суток.

3 С учетом орошения массы для паронита этилацетатом.

Таблица 11.

Количество пыли, выделяющейся при механической обработке асбестотехнических изделий

| Технологическая операция, оборудование | Количество пыли, г/шт |
| --- | --- |
| Накладки сцепления деталей 24-1601138-10 из материала 101-303-68 |  |
| Обработка на станке для удаления облоя | 5 |
| Шлифовка по плоскости на станке ВСЗ-47 | 30 |
| Шлифовка по плоскости на автомате ВСЗ-59 | 20 |
| Обработка по диаметрам на станке МШ-127 | 3 |
| Накладки сцепления деталей 236-1601138 из материала 2-540-65 |  |
| Шлифовка наружного и внутреннего диаметров на станке МШ-127 | 35 |
| Шлифовка торцовых поверхностей на автомате ВСЗ-59 | 108 |
| Накладки сцепления деталей 14-1601138 из материала 1-287-69 |  |
| Шлифовка наружного и внутреннего диаметров на станке МШ-127 | 30 |
| Шлифовка торцовых поверхностей на автомате ВСЗ-59 | 102 |
| Накладки сцепления из материала 41-132 - 67С |  |
| Шлифовка накладок по внутреннему и наружному диаметрам на станке МШ-127 деталей: |  |
| 14-2111 | 26 |
| СМД1-2111 | 27 |
| 01М-2141 | 30 |
| 36-1604047Б | 19 |
| Шлифовка рабочих поверхностей на станке ВСЗ-59 деталей: |  |
| 50-1601138 | 65 |
| 50-1605118 | 28 |
| 14-2111 | 94 |
| СМД1-2111 | 118 |
| 01М-2141 | 157 |
| 36-1604047Б | 104 |

Таблица 12

Удельное парогазовыделение при термической обработке асбестотехнических изделий

| Технологическая операция, оборудование | Вещество | Количество, г/кг |
| --- | --- | --- |
| Термообработка в печи ПАП-10 материала 101-303-68 | СО | 9,09 |
|  | Органические соединения | 76,4 |
|  | В том числе: |  |
|  | пропилен | 0,18 |
|  | циклогексан | 0,76 |
|  | Толуол | 0,1 |
| Термообработка в печи ПАП-60 материала 450-131-75 | СО |  |
|  | Органические соединения | 10 |
|  | В том числе: |  |
|  | Метанол | 3,5 |
|  | Пропанол | 0,25 |
|  | бензол | 0,2 |
| Термообработка в печи ПАП-10 вязаных накладок сцепления 450-131-75 | СО | 29,4 |
|  | Органические соединения | 12,6 |
|  | В том числе пропилен | 6,3 |
| Термообработка в печи ПАП-60 материала АГ-1Б | СО | 7,9 |
|  | Органические соединения | 8,5 |
|  | В том числе: |  |
|  | дивинил | 0,38 |
|  | изопропанол | 0,62 |
|  | бензол | 0,74 |

Таблица 13.

Удельное парогазовыделение по технологическим переделам при производстве асбестотехнических изделий

| Технологическая операция, оборудование | Вещество | Количество, мг/кг |
| --- | --- | --- |
| Изготовление изделий из материала 2-540-65 |  |  |
| Вальцевание каучука | СО | 4,8 |
| СКБ-50ср на вальцах 60″ | Органические соединения | 20,7 |
|  | В том числе дивинил | 11,5 |
| Вулканизация изделия в прессе гидравлическом при прессе гидравлическом при t = (180  5) oC, τ = 5 мин | СО | 4,9 |
|  | Серосодержащие соединения | 0,5 |
|  | Органические соединения | 236,5 |
|  | В том числе ароматические углеводороды (толуол) | 82,9 |
| Термообработка в сушильно-прокалочном агрегате при t = (175  5) oC τ = 2 ч. | Серосодержание соединения | 0,8 |
|  | Органические соединения | 365,5 |
|  | В том числе дивинил | 278 |
| Изготовление изделий из материала 41-132-67С |  |  |
| Смешение каучуков СКБ-50ср и СКН-26М на вальцах 60″ | СО | 1,9 |
|  | Содержащие соединения | 1,6 |
|  | Органические соединения | 13,7 |
|  | В том числе дивинил | 2,1 |
| Вулканизация изделий в прессе гидравлическом при t = (175 5) oC, τ = 10 мин | СО | 15,6 |
|  | Серосодержащие соединения | 7,3 |
|  | Органические соединения | 314,0 |
|  | В том числе: |  |
|  | циклогексан | 8,4 |
|  | ароматические углеводороды (толуол) | 21,0 |
| Термообработка в сушильно-прокладочном агрегате при t = (170  10) oC, τ = 2 ч | Органические соединения | 1444,4 |
|  | В том числе: |  |
|  | циклогексан | 741,0 |
|  | дивинил | 116,0 |
| Изготовление изделий из материала 450-131-75 |  |  |
| Изготовление массы в резиносмесителе РС 140-20 | СО | 2,8 |
|  | Серосодержащие соединения | 2,4 |

|  | Органические газы | 1,0 |
| --- | --- | --- |
|  | В том числе дивинил | 0,01 |
| Вулканизация изделия в прессе гидравлическом при t = (175  5) оС, τ = 5 мин | Органические соединения | 77,2 |
|  | В том числе: |  |
|  | дивинил | 10,2 |
|  | циклогексан | 17,5 |
| Изготовление изделий из материала 101-303-68 |  |  |
| Сушка пропитанных изделий при t = (90  10) оС, τ = 4 ч | Органические соединения | 5,0 |
| Вулканизация изделий в прессе гидравлическом при t = (200  5) oC, τ = 15 мин | СО | 10,6 |
|  | Нитрил акриловой кислоты | 7,6 |
|  | Органические соединения | 73,7 |
|  | В том числе дивинил | 12,7 |
| Изготовление изделий из материала 145-40-69 |  |  |
| Смешение каучука СКН-26М и смолы СФ-381 на вальцах 60″ | Органические соединения | 11,55 |
|  | В том числе дивинил | 2,7 |
| Изготовление массы в резиносмесителе РС 140-20 | Органические соединения | 2,98 |
|  | В том числе фенол | 1,4 |
| Вулканизация изделий в прессе гидравлическом при t=(175  5)oC, τ=12мин. | СО | 4,2 |
|  | Серосодержащие соединения | 1,8 |
|  | Нитрил акриловой кислоты | 1,0 |
|  | Органические соединения | 180,9 |
|  | В том числе: |  |
|  | дивинил | 101,6 |
|  | ароматические углеводороды (бензол) | 8,5 |
| Изготовление изделий из материала 43-618-67 |  |  |
| Изготовление массы в резиносмесителе РС-140-20 | Органические соединения | 3,0 |
|  | В том числе фенол | 2,7 |
| Вулканизация изделия в прессе гидравлическом при t = (170 ± 5) oC, τ = 10 мин | СО | 1,5 |
|  | Серосодержащие соединения | 0,1 |
|  | Органические соединения | 221,3 |
|  | В том числе кетоны (ацетон) | 107,0 |
| Изготовление изделий из материала 8-1-66 |  |  |
| Изготовление массы в резиносмесителе РС-140-20 | СО | 0,2 |

|  | Органические соединения | 6,8 |
| --- | --- | --- |
|  | В том числе дивинил | 2,9 |
| Вулканизация изделия в прессе гидравлическом при t = (200 ± 5) оС, τ = 20 мин. | СО | 1,0 |
|  | Серосодержащие соединения | 0,4 |
|  | Органические соединения | 74,0 |
|  | В том числе: |  |
|  | циклогексан | 50,0 |
|  | дивинил | 14,5 |
| Термостатирование изделия после вулканизации при t = (140 ± 10) оС, τ = 20 мин. | СО | 1,6 |
|  | Серосодержащие соединения | 0,2 |
|  | Органические соединения | 135,7 |
|  | В том числе: |  |
|  | дивинил | 17,0 |
|  | циклогексан | 78,3 |
| Изготовление изделия из материала 1-287-69 |  |  |
| Смешение каучуков СКБ-50ср и СКН-26М на вальцах 60″ | Органические соединения | 13,6 |
|  | В том числе дивинил | 2,1 |
| Вулканизация изделий в прессе гидравлическом при t = (175 ± 5) оС, τ = 8 мин | СО | 15,2 |
|  | Нитрил акриловой кислоты | 0,2 |
|  | Серосодержащие соединения | 1,8 |
|  | Органические соединения | 231,0 |
|  | В том числе: |  |
|  | кетоны (ацетон) | 60,0 |
|  | дивинил | 12,0 |
|  | циклогексан | 14,0 |
| Термообработка в печи электрической при t = (150 … 200) оС, τ = 8 ч | СО | 205,0 |
|  | Нитрил акриловой кислоты | 13,2 |
|  | Серосодержащие соединения | 74,1 |
|  | Органические соединения | 1979,2 |
|  | В том числе: |  |
|  | дивинил | 372,3 |
|  | циклогексан | 148,0 |
| Изготовление изделий из материала 42-975-67 |  |  |
| Пластификация каучука СКН-26-М на вальцах 60″ | Органические соединения | 11,2 |

|  | В том числе дивинил | 2,7 |
| --- | --- | --- |
| Изготовление массы в резиносмесителе РС-350-20 | Органически соединения | 430,0 |
|  | В том числе дивинил | 68,0 |
| Вулканизация изделия в прессе гидравлическом при t = (190 ± 10) оС, τ = 15 мин | СО | 1,45 |
|  | Нитрил акриловой кислоты | 0,3 |
|  | Серосодержащие соединения | 0,3 |
|  | Органически соединения | 62,2 |
|  | В том числе: |  |
|  | дивинил | 37,0 |
|  | циклогексан | 6,0 |
| Термообработка изделий в печи конвейерной после вулканизации изделий в прессе при t = (180 ± 10) оС, τ = 20 ч. | СО | 17,0 |
|  | Нитрил акриловой кислоты | 4,6 |
|  | Серосодержащие соединения | 0,7 |
|  | Органические соединения | 350,0 |
|  | В том числе: |  |
|  | дивинил | 186,0 |
|  | ароматические углеводороды (бензол) | 25,2 |
| Изготовление изделий из материала 1-271-69С |  |  |
| Смешение каучука СКН-26М и СКБ-50 ср на вальцах 60″ | Органические соединения | 13,8 |
|  | В том числе дивинил | 2,2 |
| Вулканизация изделий в прессе гидравлическом при t = (170 ± 10) оС, τ = 5 … 8 мин | СО | 1,2 |
|  | Серосодержащие соединения Органические соединения | 0,6 57,5 |
|  | В том числе: |  |
|  | кетоны (ацетон) | 8,8 |
|  | циклогексан | 4,2 |
| Термообработка изделий в сушильно-прокалочном агрегате при t = (170 ± 10) оС, τ = 2 ч | Серосодержащие соединения | 11,7 |
|  | Органические соединения | 216,8 |
|  | В том числе: |  |
|  | дивинил | 95,0 |
|  | циклогексан | 26,0 |
| Изготовление изделий из материала 1-43-60А |  |  |
| Изготовление массы в резиносмесителе РС-140-20 | Органические соединения | 77,0 |

| Вулканизация изделий в прессе гидравлическом при t = (185 ± 5) оС, τ = 5 … 8 мин | В том числе дивинил | 21,1 |
| --- | --- | --- |
| Термообработка изделий в печи конвейерной при t=(175±5)оС, τ = 3 ч | СО | 6,8 |
|  | Серосодержащие соединения | 2,9 |
|  | Органические соединения | 402,8 |
|  | В том числе: |  |
|  | циклогексан | 79,0 |
|  | кетоны (ацетон) | 141,0 |
|  | Серосодержащие соединения | 3,0 |
|  | Органические соединения | 278,5 |
|  | В том числе: |  |
|  | дивинил | 51,0 |
|  | циклогексан | 22,2 |
|  | кетоны (ацетон) | 115,0 |
| Изготовление изделий из материала В-50-74 (вязаные накладки сцепления) |  |  |
| Изготовление массы в резиносмесителе РС-140-20 | Органические соединения | 4,7 |
|  | В том числе фенол | 0,2 |
| Вулканизация изделия в прессе гидравлическом при t = (190 ± 5) оС, τ = 5 … 10 мин | СО | 0,5 |
|  | Серосодержащие соединения | 4,5 |
|  | Органические соединения | 335,7 |
|  | В том числе: |  |
|  | дивинил | 130 |
|  | фенол | 9,3 |

Таблица 14.

Удельное выделение загрязняющих веществ при производстве резинотехнических изделий

| № пп | Технологическая операция | Оборудование | Обрабатываемый продукт | Температ. обр., оС | Загрязняющее вещество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительное производство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Засыпка в бункер | Расходный бункер | Технический углерод | 20 ± 5 | Пыль технического углерода | 18,0 |
|  |  |  | Ингредиенты светлые с насыпной массой до 500 кг/м3 | 20 ± 5 | Пыль сажи белой (оксид кремния) | 3,1 |
|  |  |  | Ингредиенты светлые с насыпной массой более 500 кг/м3 | 20 ± 5 | Пыль серы | 1,2 |
| 2. | Взвешивание ингредиентов | Весы- дозаторы | Технический углерод | 20 ± 5 | Пыль технического углерода | 84,0 |
|  |  |  | Светлые ингредиенты (типа белой сажи) с насыпной массой до 500 кг/м3 | 20 ± 5 | Пыль сажи белой (оксид кремния) | 2,00 |
|  |  |  | Светлые ингредиенты с насыпной массой более 500 кг/м3 | 20 ± 5 | Сера | 0,93 |
|  |  | Весы технические | Светлые ингредиенты с насыпной массой более 500 кг/м3 | 20 ± 5 | Неозон Д, каптакс, тиурам, сажа белая, ДФГ и т.д. | 3,5 г/ч |
|  |  |  | Светлые ингредиенты с насыпной массой до 500 кг/м3 | 20 ± 5 | Сера, оксид цинка, альдоль, фталевый ангидрид, литопон, оксид магния и т.д. | 1,9 г/ч |
| 3. | Пластификация каучука | Вальцы | Наирит | 35 ± 5 | Хлоропрен | 0,13* |
|  |  |  | Нитрильные каучуки (СКН) | 90 ± 5 | Нитрил акриловой кислоты | 3,8 |
|  |  |  | Натуральный каучук (НК) | 60 ± 5 | Изопрен | 0,1 |
| 4. | Декристаллизация каучука | Распарочная камера | Наирит | 60 ± 5 | Хлоропрен | 0,21* |

* Подлежит уточнению

| 5. | Термопласти- фикация каучука | Котел | Стирольные каучуки (СКС) | 130 | Стирол | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Изготовление резиновой смеси | Резиносмеситель |  |  |  |  |
|  |  | верхний затвор |  |  | Пыль | 140 |
|  |  |  |  |  | ” | 120 |
|  |  | нижний затвор | Резиновые смеси на основе НК и СКИ | 110 ± 10 | Изопрен | 11,3 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 6,4 |
|  |  |  | Резиновые смеси на основе СКС | 110 ± 10 | Дибутилфталат | 10,3 |
|  |  |  |  |  | Стирол | 7,1 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 6,3 |
|  |  |  | Резиновые смеси на основе СКН | 120 ± 10 | Нитрил акриловой кислоты | 18,6 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 5,3 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 11,1 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 12,5 |
|  |  |  | Резиновые смеси на основе СКЭП | 110 ± 10 | Оксиды этилена, пропилена | 2,77 |
|  |  |  |  |  | Этилен | 4,09 |
|  |  |  | Резиновые смеси на основе БК | 110 ± 5 | Изобутилен | 10,9 |
|  |  |  | Резиновые смеси на основе СКФ | 80±10 | Фтористый водород | 1,8 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 1,7 |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 20,73 |
|  |  |  | Резиновые смеси на основе СКТВ, СКТ | 80±10 | Ацетофенон | 0,65 |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 4,2 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 0,3 |
|  |  |  | Резиновые смеси на основе наирита | 120 ± 10 | Хреропрен | 10,25 |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 12,7 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 0,4 |
| 7. | Изготовление резиновой смеси открытым способом | Вальцы смесительные | Резины на основе каучуков натурального и изопреновых | 110 ± 10 | Пыль | 89,0 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 11,3 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 6,4 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 1,89 |
|  |  |  | стирольных | 110 ± 10 | Стирол | 7,1 |

|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 6,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 1,94 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 10,3 |
|  |  |  | нитрильных | 110 ± 10 | Нитрил акриловой кислоты | 18,6 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 2,34 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 5,3 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 11,1 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 12,5 |
|  |  |  | этиленпропиленовых | 110 ± 10 | Оксиды этилена, пропилена | 2,77 |
|  |  |  |  |  | Этилен | 4,09 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 1,96 |
|  |  |  | бутилкаучука | 110 ± 10 | Изобутилен | 10,9 |
|  |  |  | фторкаучука | 80 ± 10 | Фтористый водород | 1,8* |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 1,7 |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 20,73 |
|  |  |  | винилсилоксановых | 80 ± 10 | Ацетофенон | 0,65 |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 0,3 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 4,2 |
|  |  |  | хлоропреновых | 120 ± 10 | Хлоропрен | 10,25* |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 12,7 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 0,4 |
| 8. | Стрейнирова-ние резино-вых смесей | Червячная машина | Резиновые смеси на основе нитрильных каучуков | 120 ± 10 | Нитрил акриловой кислоты | 18,6 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 2,3 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 2,7 |
| Производство формовой техники |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Разогревание резиновой смеси | Разогрева- тельные вальцы | Резиновые смеси на основе НК, СКН, СКС, СКМС, СКИ, КСД, наирита, бутилкаучука, СКЭП | 110 ± 10 | Дивинил | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 4,52 |
|  |  |  |  |  | Нитрил акриловой кислоты | 7,44 |
|  |  |  |  |  | Стирол | 2,84 |
|  |  |  |  |  | α-Метилстирол | 2,84 |
|  |  |  |  |  | Хлоропрен | 4,1* |
|  |  |  |  |  | Окись этилена, пропилена | 2,1 |
|  |  |  |  |  | Этилен | 1,63 |

|  |  |  |  |  | Изобутилен | 4,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 5,08 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 4,43 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 0,9 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 2,7 |
|  |  |  |  |  | Алифатические предельные углеводороды | 5,4 |
|  |  |  | Резиновые смеси на основе СКФ, СКТВ, СКТ | 80 ± 10 | Фтористый водород | 0,72* |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 8,29 |
|  |  |  |  |  | Ацетофенон | 0,32 |
|  |  |  |  |  | Кремнийорганические вещества | 17,4 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 6,7 |
| 10. | Шприцевание резиновых смесей | Шприц- машина | Резиновые смеси на основе НК, СКИ, СКН, СКС, СКМС, СКД, наирита, БК, СКЭП | 120 ± 10 | Дивинил | 7,8 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 7,08 |
|  |  |  |  |  | Нитрид акриловой кислоты | 11,62 |
|  |  |  |  |  | Стирол | 4,43 |
|  |  |  |  |  | α – Метилстирол | 4,43 |
|  |  |  |  |  | Хлоропрен | 6,4* |
|  |  |  |  |  | Оксид этилена, пропилена | 1,73 |
|  |  |  |  |  | Этилен | 2,53 |
|  |  |  |  |  | Изобутилен | 6,81 |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 7,93 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 6,93 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 1,35 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 4,05 |
|  |  |  |  |  | Алифатические предельные углеводороды | 8,1 |
|  |  |  | Резиновые смеси на основе СКФ, СКТВ, СКТ | 120 ± 10 | Фтористый водород | 1,12* |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 12,95 |
|  |  |  |  |  | Ацетофенон | 0,48 |
|  |  |  |  |  | Кремнийорганические вещества | 27,0 |

|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 10,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Фурфурол | 13,2 |
| 11. | Литье под давлением | Литьевой пресс | Резиновые смеси на основе НК, СКИ- 3 | 110 ± 10 | Фенол | 0,15 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 3,7 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 1,9 |
|  |  |  |  |  | Алифатические предельные углеводороды | 5,4 |
| 12. | Вулканизация формовых деталей | Вулканиза- ционный пресс | Резиновые смеси на основе НК, СКН, СКС, СКМС, СКИ СКД, наирита, БК, СКЭП | 145 ± 10 | Дивинил | 25,0 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 22,6 |
|  |  |  |  |  | Нитрил акриловой кислоты | 37,2 |
|  |  |  |  |  | Стирол | 14,2 |
|  |  |  |  |  | Α-Метилстирол | 14,2 |
|  |  |  |  |  | Хлоропрен | 20,5* |
|  |  |  |  |  | Оксиды этилена, пропилена | 5,54 |
|  |  |  |  |  | Этилен | 261,0 |
|  |  |  |  |  | Изобутилен | 118,8 |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 25,4 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 22,2 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 3,88 |
|  |  |  |  |  | Пропилен Оксид углерода | 1,5 5,3 |
|  |  |  |  |  | Алифатические предельные углеводороды | 287,5 |
|  |  |  | Резиновые смеси на основе СКФ, СКТВ, СКТ | 160 ± 10 | Фтористый водород | 5,6 |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 41,46 |
|  |  |  |  |  | Ацетофенон | 7,2 |
|  |  |  |  |  | Фенол | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Кремнийорганические вещества | 52,2 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 10,1 |
|  |  |  |  |  | Фурфурол | 98,5 |

|  |  |  |  |  | Фторорганические соединения в пересчете на перфторизобутилен | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 1,8 |
| 13. | Термостати- рование изделий из резиновых смесей на основе спецкаучука | Термостат | СКФ, СКТВ, СКТ | 250 ± 50 | Фтористый водород | 11,4 |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 4000,0 |
|  |  |  |  |  | Ацетофенон | 2,2 |
|  |  |  |  |  | Кремнийорганические вещества | 4,1 |
|  |  |  |  |  | Фенол | 4,1 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 26,8 |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 7,5 |
|  |  |  |  |  | Фурфурол | 124,5 |
|  |  |  |  |  | Метанол | 3,2 |
|  |  |  |  |  | Фторорганические соединения в пересчете на перфторизобутилен | 34,3 |
| 14. | Латуниро-ваные арматуры (бесциа- нистое) | Типовая линия лату- нирования |  | 110 ± 10 | Пары воды | 238 г/ч |
|  |  |  |  |  | Соляная кислота | 21,1 г/ч |
| 15. | Фосфатирование арматуры | Типовая линия фосфарования |  | 110 ± 10 | Пары воды | 82,3 г/ч |
|  |  |  |  |  | Соляная кислота | 7,2 г/с |
|  |  |  |  |  | Формальгликоль | 87,6 г/ч |
| 16. | Обезжири-вание поверхности детали | Ванна |  | 20 ± 5 | Бензин | 50 г/м2 |
| 17. | Промазка клеем металлической арматуры и просушивание | Вытяжной шкаф | Лейконат | 150 ± 5 | Дихлорэтан | 65 г/м2 |
|  |  |  | ИРП 1363-1 | 20 ± 5 | Бензин | 220 г/м2 |
|  |  |  | ИРП 1393-2 | 20 ± 5 | Этилацетат | 80 г/м2 |
|  |  |  | Клей ОМ-35а | 20 ± 5 | Бензин | 175 г/м2 |
| 18. | Промазка стеклофторопластовой | Вытяжной шкаф | Лейконат | 150 ± 5 | Дихлорэтан | 65 г/м2 |
|  |  |  | Клей 51-К-6 | 20 ± 5 | Бензин | 175 г/м5 |
|  |  |  | Клей 51-К-13 | 20 ± 5 | Толуол | 190 г/м2 |
|  |  |  |  |  | Этанол | 30 г/м2 |

|  | арматуры и просушивание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство приводных ремней |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Приготовление пропиточных составов | Ванна для приготовления пропиточных составов (емкость 2 м3, площадь испарения 3 м2) | Пропиточный состав на основе резорцинформальдегидной смолы и латекса СКД | 20 ± 5 | Резорцин | 12,3 г/ч |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 3,1 г/ч |
| 20. | Пропитка и сушка кордшнура | Сушильно- пропиточный агрегат (производител ьность 7800 м/ч) |  | 125 ± 5 | Резорцин | 183 мг/ч |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 45 мг/ч |
|  |  |  |  |  | Капролактам | 34 мг/ч |
| 21. | Промазка кордшнура | Сборочный станок СКР (производител ьность 48 ремней в час) | Клей на основе бензина и этилацетата | 20 ± 5 | Бензин | 350 г/ч |
|  |  |  |  |  | Этилацетат | 175 г/ч |
| 22. | Разогревание резиновой смеси | Вальцы | Резиновые смечи на основе наирита, СКЭП, СКН | 110 ± 10 | Хлоропрен | 4,1* |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 5,08 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 4,43 |
|  |  |  |  |  | Оксиды этилена, пропилена | 1,1 |
|  |  |  |  |  | Этилен | 1,63 |
|  |  |  |  |  | Нитрил акриловой кислоты | 7,44 |
| 23. | Промазка ткани и каландрование смеси | Каландар | Резиновая смесь на основе наирита, СКЭП, СКН | 120 ± 10 | Хлоропрен | 6,4* |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 7,93 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 6,93 |
|  |  |  |  |  | Оксиды этилена, пропилена | 1,73 |
|  |  |  |  |  | Этилен | 2,55* |
|  |  |  |  |  | Нитрил акриловой кислоты | 11,62 |

| 24. | Вулканизация | Вулканизацио нный пресс | Резиновая смесь на основе наирита, СКЭП | 145 ± 5 | Этилен | 261,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Изобутилен | 247,5 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 10,6 |
|  |  | Вулканизацио нный котел | Резиновая смесь на основе наирита СКН | 145 ± 5 | Нитрил акриловой кислоты | 14,3* |
|  |  |  |  |  | Хлоропрен | 22,2 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат |  |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 10,6 |
|  |  |  |  |  | Алифатические предельные углеводороды | 268,4 |
| Производство транспортерных лент |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Приготовление пропиточных составов | Емкость для приготовления пропиточных составов (объем 1 м3 площадь испарения 3 м2) | Пропиточный состав на основе резорцинформальдегидной смолы и латекса МВП | 20 ± 5 | Резорцин | 12,3 г/ч |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 3,1 г/ч |
|  |  |  |  |  | 2-Метил-5-винилпиридин | 6,45 г/ч |
| 26. | Пропитка ткани | Агрегат пропиточно- сушильный ЛПТТ-12-1800 (производительность 720 м/ч) | То же | 20 ± 5 | Резорцин | 10,2 г/ч |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 10,2 г/ч |
|  |  |  |  |  | 2-Метил-5-винилпиридин | 81,5 г/ч |
| 27. | Сушка пропитанной ткани | Агрегат ЛПТТ-12-1800 (производительность 720м/ч) | Пропиточный состав на основе резорцинформальдегидной смолы и латекса МВП | 160 ± 10 | Резорцин | 11,2 г/ч |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 11,2 г/ч |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 28,0 г/ч |
|  |  |  |  |  | 2-Метил-5-винилпиридин | 90,0 г/ч |
| 28. | Разогревание резиновой смеси | Вальцы | Резиновые смеси на основе СКИ, БК, наирита, СКМС, СКД | 110 ± 10 | Изопрен | 4,52 |
|  |  |  |  |  | Изобутилен | 4,8 |
|  |  |  |  |  | Хлоропрен | 4,1 |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 5,89 |

|  |  |  |  |  | α-Метилстирол | 2,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 0,9 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 2,7 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 4,43 |
| 29. | Сквиджевание ткани и обкладка сердечника | Каландр | То же | 110 ± 10 | Изопрен | 7,08 |
|  |  |  |  |  | Изобутилен | 6,81 |
|  |  |  |  |  | Хлоропрен | 6,4 |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 7,93 |
|  |  |  |  |  | α-Метилстирол | 4,43 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 7,8 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 1,35 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 4,05 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 6,93 |
| 30. | Вулканизация транспортерных лент | Вулканизацио нный пресс | ” | 145 ± 5 | Изопрен | 22,6 |
|  |  |  |  |  | Изобутилен | 118,8 |
|  |  |  |  |  | Хлоропрен | 20,5* |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 25,4 |
|  |  |  |  |  | α-Метилстирол | 14,2 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 25,0 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 3,88 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 5,3 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 32,2 |
|  |  |  |  |  | Алифатические предельные углеводороды | 287,5 |
| Производство неформовых изделий |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Разогревание резиновой смеси | Вальцы | Резиновые смеси на основе НК, СКИ, СКН, СКМС, наирита, СКД, СКЭП, БК, СКС | 110 ± 10 | См. п. 8 | См. п. 8 |
| 32. | Шприцевание резиновых смесей | Шприцмашин а | То же | 110 ± 10 | См. п. 10 | См. п. 10 |

| 33. | Каландрование резиновых смесей | Каландр | ” | 110 ± 10 | См. п. 10 | См. п. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Вулканизация неформовых изделий | Вулканизацио нный котел | ” | 145 ± 5 | Изопрен | 16,5 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 21,3 |
|  |  |  |  |  | Нитрил акриловой кислоты | 22,5 |
|  |  |  |  |  | Хлоропрен | 14,05 |
|  |  |  |  |  | Стирол | 8,25 |
|  |  |  |  |  | α-Метилстрол | 8,25 |
|  |  |  |  |  | Изобутилен | 118,8 |
|  |  |  |  |  | Оксиды этилена, пропилена | 5,54 |
|  |  |  |  |  | Этилен | 261,0 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 2,45 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 9,65 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 4,1 |
|  |  |  |  |  | Алифатические предельные углеводороды | 140,9 |
| 35. | Вулканизация длинномерных изделий | Непрерывный вулканизатор | Резиновые смеси на основе СКИ, СКМС, наирита, СКД, СКЭП, БК | 200 ± 20 | Изопрен | 27,4 |
|  |  |  |  |  | Хлоропрен | 26,7* |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 31,0 |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 90,0 |
|  |  |  |  |  | Оксиды этилена, пропилена | 5,54 |
|  |  |  |  |  | Метилстирол | 14,2 |
|  |  |  |  |  | Этилен | 761,0 |
|  |  |  |  |  | Изобутилен | 247,5 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 5,4 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 18,6 |
|  |  |  |  |  | Алифатические предельные углеводороды | 480,0 |
|  |  |  |  |  | Масляные аэрозоли | 670,0 |
|  |  |  |  |  | Оксиды азота | 1,5 |

| Производство рукавов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | Освинцевание рукавов | Свинцеплавил ьная ванна и экструдер для наложения свинца |  | 327 ± 1 | Пары свинца | 347,9 мг/1000 м рукава |
| 37. | Удаление шлака с поверхности расплавленного свинца | Свинцеплавил ьная ванна |  | 327 ± 1 | Пары свинца | 83,5 мг/кг шлака при выгр. за 6 мин. |
| 38. | Снятие свинцовой оболочки | Станок |  | 20 ± 5 | Пыль свинца | 43,3 мг/1000 м рукава |
| 39. | Разогревание резиновой смеси | Вальцы | Резиновые смеси на основе СКН, БК, наирита, СКД | 110 ± 10 | Нитрил акриловой кислоты | 7,44 |
|  |  |  |  |  | Хлоропрен | 4,1* |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 5,08 |
|  |  |  |  |  | Изобутилен | 4,36 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 4,43 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 2,7 |
| 40. | Шприцевание резиновых смесей | Шприцмашин а | Резиновые смеси на основе СКН, БК, наирита, СКД | 110 ± 10 | Нитрил акриловой кислоты | 11,62 |
|  |  |  |  |  | Хлоропрен | 6,4* |
|  |  |  |  |  | Хлористый водород | 7,93 |
|  |  |  |  |  | Изобутилен | 6,81 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 6,93 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 7,8 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 4,05 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 1,35 |
| 41. | Промазка тканей резиновыми смесями | Каландр | То же | 120 ± 10 | См. п. 40 | См. п. 40 |
| 42. | Очистка заготовок | Сборочный станок | Бензин | 20 ± 5 | Бензин | 37,9 г/м2 |
| 43. |  |  |  | 20 ± 5 | Бензин | 120,02 г/м2 |

|  | Промазка клеем оплеточных рукавов | Линия оплетки рукавов | Клей на основе бензина и этилацетата (1:2) |  | Этилацетат | 110,51 г/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | Вулканизация рукавов | Вулканизацио нный котел | Резиновые смеси на основе СКН, БК, наирита, СКД | 145 ± 5 | Нитрил акриловой кислоты | 22,5 |
|  |  |  |  |  | Хлоропрен Изобутилен | 14,05* 118,5 |
|  |  |  |  |  | Дибутилфталат | 9,65 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 21,3 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 11,2 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 2,45 |
|  |  |  |  |  | Бензин | 364,4 |
|  |  |  |  |  | Этилацетат | 177,8 |
| Производство мипорсепараторов |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Разбавление жидкого стекла | Емкость |  | 15 ± 5 | Едкий натр | 0,34 мг/кг жидкого стекла |
| 46. | Разбавление серной кислоты | Емкость |  | 15 ± 5 | Серная кислота | 0,56 мг/кг серной Кислоты |
| 47. | Изготовление силикагеля | Реактор |  | 15 ± 5 | То же | 2,3 мг/кг силикагеля |
|  |  |  |  |  | Едкий натр | 4,9 мг/кг силикагеля |
|  |  | Смеситель с распределител ьным конусом |  | 15 ± 5 | Серная кислота | 1,7 мг/кг силикагеля |
|  |  |  |  |  | Едкий натр | 1,3 мг/кг силикагеля |
| 48. | Отжим геля | Гидравлическ ий пресс |  | 15 ± 5 | Серная кислота | 0,3 мг/кг силикагеля |
| 49. | Выгрузка силикагеля из мешков |  |  | 15 ± 5 | Пыль силикагеля | 13,2 мг/кг силикагеля |
| 50. | Размол силикагеля | Вальцы |  | 20 ± 5 | Пыль силикагеля | 241,9 мг/кг силикагеля |
| 51. | Размешивание силикагеля | Чашечные весы |  | 15 ± 5 | Пыль силикагеля | 12,6 мг/кг силикагеля |
| 52. | Приготовление резиновой смеси | Смесительные вальцы | Резиновая смесь на основе НК, СКС | 50 ± 10 | Пыль ингредиентов | 27,0 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид Изопрен | 1,6 2,9 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 3,2 |
|  |  |  |  |  | Алифатические предельные углеводороды | 28,0 |
| 53. | Разогревание резиновой смеси | Вальцы | То же | 50 ± 10 | Сернистый ангидрид | 1,4 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 1,1 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 1,7 |
|  |  |  |  |  | Алифатические предельные углеводороды | 10,0 |
| 54. | Листование резиновой смеси | Каландр | ” | 50 ± 10 | Сернистый ангидрид | 1,6 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 2,1 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 3,6 |
|  |  |  |  |  | Алифатические предельные углеводороды | 18,0 |
| 55. | Вулканизация мипорсепараторов | Вулканизацио нный котел |  |  |  |  |
|  | продувка I |  |  | 150 ± 5 | Сероводород | 1,2 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 0,8 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 0,1 |
|  | продувка II |  |  | 150 ± 5 | Сероводород | 9,3 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 1,7 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 0,3 |
|  | продувка III |  |  | 150 ± 5 | Сероводород | 43,6 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 3,5 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 3,4 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 0,5 |
|  | продувка IV |  |  | 150 ± 5 | Сероводород | 81,0 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 4,3 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 5,7 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 0,9 |
| 56. | Сброс паровоздушной смеси | То же | То же |  | Сероводород | 118,5 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 4,4 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 5,7 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 1,1 |
| 57. | Открывание котла |  |  | 100 ± 10 | Сероводород | 0,6 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 5,1 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 53,1 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 35,7 |
|  |  |  |  |  | Алифатические предельные углеводороды | 115,7 |
| 58. | Выгрузка контейнеров |  |  | 140 ± 40 | Сернистый ангидрид | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 0,01 |
| 59. | Разбор пачек мипорсепараторов |  |  | 60 ± 10 | Сернистый ангидрид | 0,13 мг/м2 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 7,7 мг/м2 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 21 мг/м2 |
| 60. | Просушка мипоровых пластин после вулканизации | Сушильный шкаф типа «гордон» |  | 100 ± 10 | Сернистый ангидрид | 39 мг/м2 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 71,1 мг/м2 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 46,2 мг/м2 |
|  |  |  |  |  | Алифатические предельные углеводороды | 12,2 мг/м2 |
| 61. | Просушка фрезерованных пластин после водной обработки | То же |  | 100 ± 10 | Сернистый ангидрид | 11,8 мг/м2 |
|  |  |  |  |  | Изопрен | 7,5 мг/м2 |
|  |  |  |  |  | Дивинил | 3,7 мг/м2 |
| 62. | Калибровка мипоровых пластин (снятие слоя 0,1 – 0,2 мм) | Рейсмусовый станок |  |  | Мипоровая пыль | 204 мг/м2 |
| 63. | Резка пластин на полосы | Ручной нож типа «папшер» |  |  | То же | 4,9 мг/м2 |
| 64. | Резка полос на сепараторы | Механический нож |  |  | ” | 1,5 мг/м2 |
| 65. | Проверка мипорсепараторов на отверстия | Кабина |  |  | ” | ,08 мг/м2 |
| 66. | Запаивание сквозных отверстий в сепараторах | Стол |  |  | Сернистый ангидрин | 19,9 мг/м2 |
| Производство конфекционных изделий |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Промазка поверхности заготовок для обезжиривания | Стол | Бензин | 20 ± 5 | Бензин | 31 г/м2 |
| 68. | Нанесение клея на поверхность заготовок | Стол | Клей на основе бензина и этилацетата (1:2) | 20 ± 5 | Бензин | 9,46 г/м2 |
|  |  |  |  |  | Этилацетат | 21,3 г/м2 |
|  |  |  | Клей «лейконат» | 20 ± 5 | Дихлорэтан | 28,2 г/м2 |
|  |  |  | Клей на основе толуола | 20 ± 5 | Толуол | 18,23 г/м2 |
|  |  |  | Клей на основе бензола | 20 ± 5 | Бензол | 36,5 г/м2 |
| 69. | Вулканизация конфекционных изделий | Котел | НК | 150 ± 5 | Изопрен | 3,2 |
|  |  |  |  |  | Сернистый ангидрид | 2,7 |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода | 4,3 |
|  |  |  |  |  | Бензин | 720 |
|  |  |  |  |  | Этилацетат | 870 |